Стабильность суспензий нанокристаллов α-хитина, полученных методом TEMPO-окисления

Истомина А.П.1,3, Богданова О.И.1,2, Стрельцов Д.Р.1,2

1Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

3Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий, Москва, Россия

E-mail: lina.aspirant@yandex.ru

Хитин - второй по распространённости биополимер после целлюлозы, активно используется как нанонаполнитель для полимерных композитов благодаря своим свойствам [1]. Метод TEMPO-окисления позволяет получать как нанокристаллы, так и нанофибрилы хитина. При этом за счёт окисления поверхности частиц гидроксильные группы превращаются в карбоксильные, что придаёт поверхности в щелочной среде отрицательный заряд, улучшая стабильность суспензий. Поскольку при создании нанокомпозитов важным является распределение частиц в полимерной матрице, вопрос стабильности суспензий нанокристаллов α-хитина требует рассмотрения.

В течение 16 недель были исследованы 4 группы суспензий нанокристаллов α-хитина (концентрация хитина 7,6 мг/мл): 1) с азидом натрия (концентрация 0,2 масс. %) в качестве биоцида при комнатной температуре; 2) с азидом натрия при 4 ºС; 3) без азида натрия при комнатной температуре; 4) без азида натрия при 4 ºС.

Морфологию наночастиц и ее изменение исследовали посредством метода АСМ. В течение 16 недель геометрические размеры нанокристаллов не изменяются. Изменения в химическом строении контролировались методом ИК-спектроскопии. На всём протяжении хранения изменений в химической структуре образцов не наблюдается.

С помощью метода DLS следили за изменением гидродинамического диаметра частиц. На 10 неделе хранения у всех образцов заметно увеличивается гидродинамический диаметр, появляется бимодальность в распределении частиц по размерам.

В результате проведенных исследований нами установлено, что суспензии нанокристаллов α-хитина, полученные методом TEMPO-окисления, стабильны до 10 недель. Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 17-73-10324.

Литература

[1] Zeng J-B., He Y-S., Li S-L., Wang Y-Z. Chitin whiskers: An overview // Biomacromolecules.  2011. 13. P. 1-11.