Получение композиционных материалов карбоксиметилцеллюлозананочастицы оксида церия

Мусоев Ш.А.

Факультет наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: sharif.musoev.17@bk.ru

В настоящее время церий-содержащие наночастицы получили широкое применение в нанотехнологии в качестве антиоксидантов в биологических системах, катализаторов, сенсоров. Одной из ключевых проблем в процессе получения наночастиц церия является их агрегация. Для предотвращения агрегации наночастиц используют различные подходы: создание защитных поверхностей из ПАВ, инкапсулирование в неорганические матрицы на основе диоксида кремния.

Одним из подходов к стабилизации наночастиц является использование макромолекул, содержащих различные функциональные группы, например, полиэлектролитов. Полиэлектролиты являются эффективными стабилизаторами наночастиц благодаря наличию заряженных групп в основной цепи и стабилизации наночастиц за счёт электростатического взаимодействия с поверхностью наночастиц. С другой стороны, использование природных полиэлектролитов в качестве стабилизаторов наночастиц позволяет получать модифицированные наночастицам биосовместимые макромолекулы. Одним из таких полиэлектролитов является натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ).

Целью настоящей работы является получение и исследование физико-химических свойств биосовместимых нетоксичных функциональных макромолекул на основе КМЦ и церийсодержащих наночастиц, а также материалов на их основе, обладающих растворимостью в воде, устойчивостью к агрегации в растворах низкомолекулярных электролитов. Синтез наночастиц проводили восстановлением комплексной соли церия (4+) ((NH4)2Ce(NO3)6) боргидридом натрия в присутствии КМЦ. Варьированием соотношения органической и неорганической компонент были получены композиционные материалы с различным содержанием неорганической фазы. Полученные композиты были охарактеризованы методом ТЕМ. Было показано, что размер наночастиц не зависит от соотношения компонентов в реакционной смеси и составляет 2,3± 0,8 нм. Исследование нанокомпозитов методом РФА позволило установить тип кристаллической решётки наночастиц, соответствующей решётке Ce2O3. Исследования нанокомпозитов, проведённые методом рассеяния света, показали существенное уменьшение размеров композиционных макромолекул по сравнению с исходными макромолекулами КМЦ.