RAFT-полимеризация малеинового ангидрида с α-олефинами

Колова Е.А.

Магистрант

Белорусский государственный университет, химический факультет, Минск, Беларусь

# Учреждение Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем», Минск, Беларусь

E-mail: elenakolova17@gmail.com

Одной из наиболее современных областей применения сополимеров малеинового ангидрида (МА) с α-олефинами (додеценом-1, тетрадеценом-1) является нанохимия. Сополимеры МА с α-олефинами активно используются для защиты наночастиц от окружающей среды и придания им длительной коллоидной стабильности в буферных средах, а также для облегчения перехода наночастиц из полярной фазы в неполярную и наоборот. Для проникновения наночастицы в клетки живых организмов необходимо регулировать не только гидрофильно-гидрофобный баланс мицеллярной капсулы, содержащей наночастицу, но и размеры такой капсулы. Одним из способов регулирования размера мицеллярной капсулы является уменьшение длины углеводородного хвоста. Поэтому целью нашего исследования является разработка сополимеров малеинового ангидрида с α-олефинами, такими как гексен-1, октен-1, децен-1, тетрадецен-1 с заданными молекулярно-массовыми характеристиками.

Сополимеризация малеинового ангидрида с -олефинами проводилась с применением RAFT-метода с использованием двух RAFT-агентов: дибензилтритиокарбонат и S-1-додецил-S’-(,’-диметил-’’-уксусной кислоты)тритиокарбонат; азобисизобутиронитрила (АИБН) в качестве инициатора полимеризации при суммарной концентрации мономеров [M] = 1-5,5 моль/л, соотношении [RAFT-агент]/[АИБН] в диапазоне 2-10/1 и T = 70-80С.

В ходе исследований с использованием в качестве RAFT-агента дибензилтритиокарбоната были получены олигомерные сополимеры с молекулярными массами, не превышающими 2200, показателем полидисперстности 1,3-1,7, выходами до 47% и содержанием звеньев малеинового ангидрида в цепи сополимера от 40 до 55%.

Было установлено, что система S-1-додецил-S’-(,’-диметил-’’-уксусной кислоты)тритиокарбонат / азобисизобутиронитрил позволяет получать сополимеры с более низким показателем полидисперстности (<1,3) и молекулярными массами больше 2200.