Синтез новых реакционных олигоимидов с пропаргиловыми фрагментами

Колесников Т.И.1, Цегельская А.Ю.2, Дутов М.Д.3

1Институт тонких химических технологий, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений им Медведева С.С., Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

3Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

Email: tikitaket@gmail.com

Термопластичные реакционные олигомеры, способные перерабатываться через расплав и сшиваться с образованием трехмерной сетки, представляют интерес в качестве связующих для композиционных материалов. В настоящей работе методом высокотемпературной каталитической сополиконденсации в расплаве бензойной кислоты (БК) [1] синтезированы новые термопластичные олигоимиды с пропаргиловыми заместителями в боковой цепи (ОИП). Пропаргилсодержащий диамин синтезирован по реакции замещения нитрогруппы в тринитробензоле алкоголятом пропаргилового спирта с последующим восстановлением нитрогруппы до аминогруппы дихлоридом олова.

Загрузку сомономеров проводили в 3 стадии. На первой стадии по реакции 2,2-бис-[(3,4-дикарбоксифенокси)-фенил]пропана (ДАн) с 2,2-бис-[(4-аминоксифенокси) фенил]пропаном (ДАм), в мольном соотношении 4:5 или 9:10 получали олигоимиды с концевыми ангидридными группами. На второй стадии без выделения полупродуктов в систему последовательно вводили пропаргилсодержащий диамин и, через 10 минут, фталевый ангидрид, до конечного соотношения мономерных единиц 9:10(или 4:5):2:2. Синтезированные ОИП охарактеризованы методами ИК-спектроскопии, ДСК, ТМА, ТГА. Олигомеры растворимы в органических растворителях. Широкое технологическое окно (разница между температурой размягчения (190°С) и температурой сшивки (260-2900С)) предполагает возможность получения препрега с последующими операциями термопрессования и пост-термообработки для формирования трехмерно сшитой структуры.

Литература

1. Kuznetsov A.A. One-Pot Polyimide Synthesis in Carboxylic Acid Medium.// High Performance Polymers. - 2000. - V. 12. - р. 445-460.