Антистатическая бензостойкая самогрунтующаяся эпоксидная эмаль для нефтеперерабатывающей промышленности

Зеленская А.Д.

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», г. Москва, Россия

aleksandra_zel@mail.ru

В соответствии с модернизацией одной из важнейших отраслей экономики нашей страны - нефтеперерабатывающей, в рамках программ импортозамещения был поставлен комплекс задач, предусматривающих развитие нового резервуарного парка хранения и средств транспортирования различных видов топлив, удовлетворяющих современным требованиям конструкционной надёжности, противопожарной безопасности, топливостойкости и антикоррозионной защиты. Эти задачи обеспечиваются, в том числе и применением специальных лакокрасочных материалов, формирующих полифункциональные покрытия, спрос на производство которых растёт с каждым годом.

Так появилась идея создания лакокрасочного материала, одновременно обладающего антистатическими, бензостойкими и антикоррозионными свойствами, позволяющего заменить типовую систему покрытий, состоящую из грунтовочных и финишных композиций, способствуя экономии средств, времени и ресурсов. В качестве плёнкообразователя была выбрана эпоксидиановая смола (массовая доля эпоксидных групп 6,8-8,3 %), широко представленная на современном рынке, и позволяющая максимально обеспечить технологические и эксплуатационные свойства разрабатываемого покрытия. В качестве функциональных добавок применены электропроводящие, пластифицирующие, ингибирующие, химстойкие неорганические пигменты в оптимальных концентрациях. Анализ литературы и экспериментальный опыт самостоятельной научно- исследовательской работы позволил разработать базовый цикл создания  рецептуры антистатической бензостойкой самогрунтующейся эпоксидной эмали, включая концептуальную (функциональную) и математическую модели, балансовую и загрузочную рецептуры. Разработанная эмаль удовлетворяет отраслевым требованиям, а также обладает ценным комплексом свойств покрытий на ее основе: адгезия по методу решетчатых надрезов 1 балл, прочность при изгибе 1 мм, прочность при ударе не менее 40 см, стойкость к статическому воздействию бензина и воды не менее 1000 часов. Сырьевые компоненты доступны, их производство находится в пределах РФ, а качество полученной эмали не уступает импортным аналогам, способствуя минимизации затрат и времени технологических циклов.

Автор выражает благодарность к.т.н. Федяковой Н.В. за помощь в постановке эксперимента.