Оценка климатической стойкости резин на основе эпихлоргидринового каучука к комбинированному воздействию углеводородных сред и низких температур

Баишева А.В.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

anna.baisheva@inbox.ru

Создание эластомерных материалов, способных сохранять свои свойства при комбинированном воздействии низких температур и углеводородных сред, является актуальной задачей. Применяемые при таких условиях резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков теряют свои низкотемпературные и эксплуатационные свойства из-за вымывания пластификатора рабочей средой. Эпихлоргидриновый каучук фирмы Zeon, марки Hydrin T6000 обладает низкой температурой стеклования (Tc=-60°C) и стойкостью к воздействию агрессивных сред. На основе этого каучука была разработана модельная смесь, образцы из которой подвергались экспозиции в нефти, в течение 2 лет, в условиях климата Якутии. Каждые два месяца измеряли условную прочность (fp) [1], коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия (КВ) при -50°C и -30°C [2], остаточную деформацию сжатия (ОДС) [3] и содержание пластификатора, методом ИК-спектроскопии. Модельная резина показала (табл. 1) превосходные значения морозостойкости при сохранении остальных свойств, вне зависимости от содержания пластификатора.

Таблица 1 – Результаты проведенных испытаний

| Время выдержки, мес. | fp, МПа | ОДС, % | КВ при -30°C, % | КВ при -50°C, % | Содержание пластификатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7,1 | 65,0 | 0,90 | 0,70 | 100,0 |
| 4 | 6,3 | 66,2 | 0,87 | 0,59 | 7,6 |
| 8 | 6,1 | 59,2 | 0,90 | 0,58 | 18,5 |
| 12 | 6,0 | 66,3 | 0,91 | 0,70 | 5,6 |

Резины на основе каучука Hydrin T6000 можно рекомендовать в качестве замены промышленных резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков уплотнительного назначения.

Литература

1. ГОСТ 270-84 Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении

2. ГОСТ 13808-7 Резина. Метод определения морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия

3. ГОСТ 9.029-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к старению под действием статической деформации сжатия