Модификация синтетических каучуковгидролизатом коллагена, полученного из плавательного пузыря северных пород рыб

Михайлова С.Т.1, Иванова С.Ф.2

Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова,

Институт естественных наук, Якутск, Россия

E-mail: sakhayamikhaylova1996@mail.ru, isf1990@mail.ru

Поскольку, в натуральном каучуке важная роль принадлежит не каучуковым веществам, таким как белок и липиды, введение в синтетические его аналоги белковых фрагментов, полученных из природного сырья, приводит к улучшению прочностных показателей, клейкости, сопротивлению раздиру полученных резин. В данной работе опробован новый, неисследованный ранее и источник коллагена – коллаген, полученный из плавательных пузырей рыб северных пород таких, как осетр, омуль, чир и др., который является практически неизученным и может составить серьезную конкуренцию на рынке сырья другим источникам коллагена. Целью данной работы является модификация резин на основе эпихлоргидринового каучука (ЭПХГ) и полиизопрена (СКИ-3) гидролизатомколлагена. Гидролизат коллагена вводили в резиновую смесь в количестве от 1 до 5мас.ч. на 100 мас.ч. каучука СКИ-3 и ЭПХГ. Основные технические характеристики были получены согласно стандартным методикам: «Исследование физико-механических свойств резины» (ГОСТ 270–84), «Методы испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия» (ГОСТ 9.029-74), «Метод определения сопротивления истиранию при скольжении» (ГОСТ 426-77). Золь-гель анализ образцов проводили в приборе Сокслета путем экстрагирования ацетоном при температуре кипения ацетона в течение 18 ч. При введении в СКИ-3 2 масс.ч. гидролизата коллагена улучшаются прочностные свойства на 17 % по сравнению с исходной резиной. Значение остаточной деформации сжатия с увеличением содержания добавки снижается на 20% для резин на основе ЭПХГ, т.е. улучшаются релаксационные свойства исследованных материалов. Полученные  результаты, характеризуют положительное влияние модификатора на свойства эластомерных материалов, его роль, как полифункциональной добавки, влияющей на стойкость резин к различным видам старения и релаксационные свойства.

Литература

Гончарова Ю.Э. Исследование влияния биологически активных модификаторов на свойства резиновых смесей на основе синтетического полиизопрена: Дис. канд. хим. наук. — М., 1998.- 217 с.