Механические свойства метиметакрилата, полимеризуемого в присутствии полипропиленгликоля и его производных

Коригодский А. А.
МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия
E-mail: akorigod@gmail.com

Полиметилметакрилат (ПММА) является широко применяемым конструкционным материалом. При его неоспоримых преимуществах, таких как технологичность, доступность, прозрачность, низкая плотность, он достаточно хрупок, обладает не очень высокой ударной прочностью и легко царапается.

Для повышения механических свойств полиметилметакрилата возможно введение пластифицирующих добавок. В качестве подобных добавок предлагалось использовать спирты, фталаты, н-бутилацетат, ионные жидкости. Помимо низкомолекулярных соединений, используются и высокомолекулярные пластификторы, менее подверженные вымыванию и выпотеванию, что позволяет продлить срок эксплуатации изделия.

Еще более заметного изменения механических свойств можно ожидать, используя непредельные производные соединений, играющих роль пластификаторов. Известно, что, полимеризуя метилметакрилат в присутствии диметакрилатов полиэтиленгликоля, можно значительно увеличить его ударную прочность [1].

В рамках настоящей работы были получены образцы органического стекла на основе ПММА, включающие в различном соотношении производные полипропиленгликоля (ППГ), моно- и диакрилаты, а также сам полипропиленгликоль.  ППГ и его производные обладают лучшей совместимостью с метилметакрилатом, чем полиэтиленгликоль, что положительно сказывается на однородности получаемых материалов. Установлено, что при модуль упругости образцов при увеличении концентрации полипропиленгликоля сначала растет, а затем падает, что согласуется с литературными данными [2]. При этом при увеличении молекулярной массы ППГ максимум этой зависимости сдвигается в область больших концентраций. В настоящее время исследуются свойства систем, полученных с использованием непредельных производных полипропиленгликоля.

Литература

[1] C. A. Price. The Effect of Cross-linking Agents on the Impact Resistance of a Linear Poly(methyl methacrylate) Denture-base Polymer // J Dent Res. 1986, №65. p. 987–992.

[2] S. Deb, B. Vazquez. The effect of cross-linking agents on acrylic bone cements containing radiopacifiers // Biomaterials. 2001, №22. p. 2177–2181.