Влияние pH и полиакриловой кислоты на форму и размер наночастиц золота, получаемых в присутствии глюкозы

Александров Ю.Д.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет.

E-mail: Aleksandrov-Yura@yandex.ru

Асимметричные золотые наночастицы находят широкое применение в качестве катализаторов[2], в сенсорных технологиях[1,3] и медицинской диагностике. Особый интерес вызывают наночастицы диаметром 1–10 нанометров, т.к. именно в этой области размеров незначительное изменение диаметра и длины приводит к значительному изменению химических и физических свойств наночастиц.

В связи с этим мы изучили возможность образования наночастиц золота в присутствии полиакриловой кислоты ПАК (стабилизатор) и глюкозы (восстановитель). Мы исследовали влияние молекулярной массы и концентрации ПАК, а также рН реакционной среды на форму и размер образующихся наночастиц. Обнаружено, что в присутствии высокомолекулярной ПАК (M 1250000) образуются в основном частицы размером 40–100 нм. В присутствии низкомолекулярной ПАК (M 2000) в тех же условиях размер образующихся частиц составляет 4–10 нм. В интервале рН от 6 до 8 возможно образование протяженных ленточных структур, состоящих из отдельных наночастиц.

В ходе работы было показано, что в щелочной среде стабилизация наночастиц золота полиакриловой кислотой происходит значительно хуже, поэтому в растворах с высоким значением pH от 8 до 13 полиакриловая кислота не использовалась. При pH>9 реакция замедляется, поскольку HAuCl4 переходит в гидратированную форму Au(OH)4. Таким образом можно получить наночастицы золота с размером от 3нм.

Таким образом нам удалось показать, что в присутствии ПАК возможно получение наночастиц различной формы и размера.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (грант 17-08-01087/17).

Список используемой литературы:

1. A. Olsen, Z.H. Kafafi, J. Am. Chem. Soc. 113 (1991) 7758.

2. J.P. Wilcoxon, A. Martino, R.L. Baughmann, E. Klavetter, A. Sylwester, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 286 (1993) 131.

3. K.E. Gonsalves, G. Carlson, J. KUMNAR, F. Aranda, M. Jose-Yacamanin, in: K.E. Gonsalves (Ed.), Nanotechnology, Molecularly Designed Materials, American Chemical Society, Symp. Ser., 1996, p. 151.