Разработка пенополиуретана пониженной горючести

Шокова Д.В., Захарченко А.А.

Волгоградский государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail: dshokova@mail.ru

Анализ научно-технической и патентной информации показал, что пенополиуретановые (ППУ) системы наиболее предпочтительны с точки зрения термошумоизоляционных свойств и технологии нанесения. Вместе с тем, обычные ППУ относятся к горючим, поэтому создание трудногорючих ППУ является актуальной задачей. Цель работы – разработка пенополиуретанов пониженной горючести, для достижения которой в качестве полиольного компонента использовался продукт марки фосполиол II (ТУ 2226-037-82006400-2010) совместно с трехфункциональными простыми олигоэфирами (лапролами) и антипиренами.

В соответствии с ГОСТ 21793-76 определены значения кислородного индекса (КИ) образцов ППУ в зависимости от содержания фосполиола II. Максимальное значение КИ было достигнуто в присутствии 47 масс. % ФП II, для увеличения данного показателя  использовались комбинации ФП II, ХП 1100  и ХП 470, благодаря  синергическому эффекту, значения КИ увеличивается до 31-32 % об. [2].

В таблице  представлены некоторые свойства полученных образцов ППУ.

Таблица  – Свойства отвержденных ППУ

| Показатель | Номер образца |  |  |  | ПЖ -140* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Плотность, кг/м3 | 170-200 | 200-220 | 170-230 | 200-250 | 140 |
| Влагопоглощение, % | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | - |
| Водопоглощение, кг/м2 | - | - | 6,24 | 2,99 | 2,66 |
| Прочность при 10 % сжатии, МПа | 1,1 | 0,75 | - | - | 0,035 |

*ПЖ-140 – объект сравнения в виде минеральной ваты

В результате исследований разработаны ППУ композиции для получения материала пониженной горючести, базирующиеся на применении фосфорсодержащего полиола в сочетании с трехфункциональными лапролами и обоснованно подобранными антипиренами.

Список использованных источников

1 Рыжкина, А.А., Разработка термошумоизоляционных пенополиуретанов пониженной горючести // Сборник тезисов участников Второго всероссийского научного форума «Наука будущего – наука молодых» ( 20-23 сент. 2016 г.). - Казань, 2016. - C. 440-442.

2 Разработка и исследование свойств пенополиуретановых материалов пониженной горючести / А.А. Рыжкина, М.А. Ваниев и др.// Полимерные материалы пониженной горючести : сб. матер. VIII междунар. конф. – Алматы, 2017. – С. 174-177.