Изучение процесса старения дорожных битумов марки БНД 60/90 методом ИК-спектроскопии

Распопина А.В., Саламатова Е.В.

Санкт-Петербургский Горный Университет, Санкт-Петербург, Россия

any38469323@yandex.ru, salelena@rambler.ru

Нефтяной битум – основной вяжущий материал, используемый в дорожном строительстве. Разрушение дорожного полотна является следствием старения, протекающего под воздействием факторов окружающей среды. Основной причиной потери битумом его вяжущих свойств является окисление углеводородных компонентов, протекающее по радикальному механизму и сопровождающееся деструкцией углеводородных  молекул [1,2].

На сегодняшний день, склонность битума к старению оценивается путем сравнения реологических характеристик образцов, состаренных по методу RTFOT (ГОСТ 33140-2014), что требует не только больших временных и трудовых затрат, но и специального оборудования.

Исследование состава образцов битума методом ИК-спектроскопии показало, что в результате окисления увеличивается содержание карбонильных и сульфоксидных групп [3].

В результате проведенного исследования был предложен лабораторный метод окислительного старения битумного вяжущего. С помощью метода ИК-спектроскопии было установлено, что с увеличением температуры (от 163 до 220°С) существенно возрастает скорость окисления битума, то есть его старение. Об этом свидетельствует значительный рост содержания карбонильных групп в битуме.   Помимо этого, было установлено, что отбракованный битум окисляется быстрее, чем товарный, что позволяет говорить о применимости метода ИК-спектроскопии для экспрессной оценки старения битумного вяжущего.

Литература

[1] Н.А. Рыбачук Старение битумного вяжущего // Вестник ИрГТУ. 2015, №2 (97).

[2] Братчун В.И. и др. Старение асфальтобетонных смесей, асфальтобетонов и способы повышения их термоокислительной стойкости // Современное промышленное и гражданское строительство. 2015, Том 11, №3.

[3] Petersen , J. A review of the fundamentals of asphalt oxidation // Transportation research circular E-C140. 2009.