Гидрогели на основе цистеина, нитрата серебра и поливинилового спирта

Вишневецкий Д.В.

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

rickashet@yandex.ru

Изучение гелей и процессов гелеобразования является актуальной проблемой прикладных и фундаментальных наук. Этот интерес обусловлен широкой распространенностью гелей в живой и неживой природе, применением гелеобразующих материалов в технологических процессах, медицине и быту. Гидрогели принадлежат к особому классу супрамолекулярных гелей с экстремально низкой концентрацией дисперсной фазы (0.01 % масс.). Для таких систем наряду с пластической формосохраняемостью часто наблюдается явление обратимой тиксотропии. В настоящей работе получены первые результаты по изучению самоорганизации в цистеин-серебряных водных растворах с поливиниловым спиртом.

Гели на основе цистеина, нитрата серебра и поливинилового спирта были получены в две стадии. На первой, готовился цистеин-серебряный водный раствор (ЦСР) [1]. Далее, к созревшему в течение недели ЦСР добавлялся поливиниловый спирт (ПВС, Mn = 60кДа) разных концентраций (0.002, 0.01, 0.02, 1 и 2 % масс. в конечной смеси), и наконец к полученной смеси добавлялся сульфат натрия заданной концентрации в качестве инициатора гелеобразования. Визуальный анализ показал хорошую совместимость ЦСР и ПВС -  образование оптически прозрачных гомогенных гелей для всех вводимых концентраций полимера. По шкале бальности [1] все гели характеризовались самым высоким баллом – 5.0.

С помощью УФ-анализа было выяснено, что макромолекулы ПВС встраиваются в структуру кластеров ЦСР, при этом, не нарушая взаимодействий ионов серебра и серы в ней.

Исследование вязкости полученных композиций с помощью вибрационного визкозиметра показало, что добавление полимера вызывает увеличение вязкостных характеристик гидрогелей по сравнению с контрольным образцом (гидрогель без полимера). При этом, в диапазоне концентраций ПВС/ЦСР=1 и ПВС/ЦСР=50  вязкость композиции возрастала в два раза, тогда как ПВС/ЦСР=100 давало 4-х кратное увеличение вязкости конечной композиции. Следует также отметить, что кинетическая зависимость изменения вязкости от концентрации разрушенных гелей имеет линейный характер, т.е. чем выше концентрация полимера в смеси, тем быстрее происходит тиксотропное восстановление (желирование) композиции.

1. Soft Matter. 2017. V.30. N13 .P.5168-5184. DOI: 10.1039/C7SM00772H.

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности (Проект №4.5508.2017/БЧ).