Оптические свойства квантовых точек полупроводников, стабилизированных полистиролом

Карпов О.Н.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: o-karpov777@mail.ru

Исследование частиц нано размеров, таких как квантовые точки полупроводников и органодисперсное золото, многие годы остается перспективным и актуальным направлением развития науки. Наночастицы (НЧ) представляют собой кристаллическое ядро, окруженное слоем молекул стабилизатора. Молекулы стабилизатора связываются с поверхностью НЧ при их формировании и препятствуют неконтролируемому росту и коагуляции частиц. Широко распространёнными стабилизаторами для органодисперсных частиц золота и квантовых точек (КТ) селенида кадмия являются тиолы, что обусловлено высокой прочностью связи, образующейся при взаимодействии тиогруппы с поверхностью частиц и обеспечивающей их стабильность. Была проведена работа по изучению стабилизирующей способности полимеров с концевой функциональной группой. Для этого предложена методика синтеза ПС различной ММ в условиях контролируемой радикальной полимеризации по механизму ОПЦ, с тритиокарбонатной группой на конце цепи, для которой были найдены условия восстановления до тиольных групп. После чего полученным полимером были стабилизированы наночастицы золота и квантовые точки селенида кадмия, установлены условия синтеза таких композитов с высоким содержанием НЧ и КТ. Исследованы оптические свойства и фотостабильность индивидуального нанокомпозита селенида кадмия в растворах и твердых пленках, а так же в смесевых композициях с золотыми НЧ в различных соотношениях.