Влияние строения, состава и стереорегулярности ПЛА/ПЭО блок-сополимеров на морфологию мицелл в разбавленных водных растворах

Разуваева Е.В.1,2, Кулебякина А.И.2, Стрельцов Д.Р.1,2, Бакиров А.В.1,2

1 Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

2 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: razuvaeva.kate@gmail.com

В рамках работы были синтезированы серии двойных П(L)ЛАx-б-ПЭО113 (x=75-500) и П(D,L)ЛАy-б-ПЭО113 (y=37-212) и тройных П(L)ЛАm-б-ПЭО91-б-П(L)ЛАm (m=33-208) и П(D,L)ЛАn-б-ПЭО91-б-П(D,L)ЛАn (n=14-64) блок-сополимеров путём полимеризации с раскрытием цикла L- или D,L-лактида в присутствии мПЭО или ПЭО, соответственно. Блок-сополимерные мицеллы были получены методом диализа. Влияние строения блок-сополимера, длины и стереорегулярности гидрофобного ПЛА блока на размер и морфологию мицелл было исследовано методами динамического светорассеяния, рентгеновской дифракции в больших и малых углах, просвечивающей электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии и силовой спектроскопии. Установлено, что размер мицелл с кристаллическим П(L)ЛА ядром слабо зависит от длины гидрофобного блока, в то время как диаметр мицелл с аморфным П(D,L)ЛА ядром возрастает значительно. В разбавленных растворах мицелл наряду с индивидуальными мицеллами обнаружено небольшое количество их агрегатов, причем в случае П(L)ЛА/ПЭО мицелл, в этих агрегатах присутствует дальний порядок. Межплоскостное расстояние в них уменьшается с увеличением длины П(L)ЛА блока. Это связано с уменьшением плотности короны и изменением конформации цепей ПЭО. Предложена схема строения П(L)ЛА/ПЭО и П(D,L)ЛА/ПЭО мицелл в разбавленных водных растворах.

Благодарности

Работа была выполнена при частичной финансовой поддержке Гранта Президента РФ № МК-1037.2017.3 и РФФИ № 16-03-00375.