Разработка композиций двухкомпонентных азотсодержащих составов с заданными функциональными свойствами для использования их в качестве теплоизоляторов.

Яковлев П.П.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: pashayakovlev93@gmail.com

Покрытия на основе пенополиуретанов (ППУ) широко используют в различных областях вследствие того, что данные материалы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и высокой экологической безопасностью. В строительном секторе он начал применяться сравнительно недавно. Как материал, он обладает исключительно низкими коэффициентами теплопроводности, а закрытоячеистая структура материала исключает необходимость дополнительного устройства пароизолирующих мембран. Применение материала сильно ограничивалось из-за требований к технологии его получения. Сейчас практически вся технология получения пенополиуретана - напылительная.

Была показана существенная разница между материалом, произведенном лабораторно и полученным с помощью машины высокого давления. В частности, отличия затрагивали ключевые для материала показатели плотности и усадки, оказывал влияние фактор высокого давления, а также менялось «время старта» ППУ и «время гелеобразования».

Авторы данного исследования имеют непосредственное отношение к разработке первых в России установок высокого давления. Текущее исследование направлено на изучение зависимостей "состав-структура-свойства", с целью получения пенополиуретана желаемых характеристик. В ходе работы были синтезированы, охарактеризованы, исследованы и апробированы в промышленном масштабе образцы нескольких серий пенополиуретанов, в зависимости от целевого назначения продукции. Для полученных серий были сформированы и отработаны на воспроизводимость лабораторные регламенты.

В работе получены первичные результаты по модифицированию пенополиуретановых композиций путем подбора вспенивающих агентов и добавок с целью реализации вспенивания в условиях пониженных температур без потерь адгезии материала к поверхности. В работе проведено изучение механики некоторых представителей серий, проанализированы зависимости максимальных нагрузок и напряжений при деформации в зависимости от состава композиции.