Особенности радикальной сополимеризации н-бутилакрилата и акриловой кислоты в растворителях разной полярности в присутствии тритиокарбонатов

Губина Н.С.1, Левина Ю.В.2

1Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, проспект Вернадского, 86

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Ленинские горы, 1, стр. 3

В последние несколько десятилетий амфифильные сополимеры разной архитектуры находят применение в различных областях, что связано с их способностью к самоорганизации в селективном растворителе. Среди известных методов их получения, наиболее перспективным является радикальная полимеризация, протекающая в условиях обратимой передачи цепи (ОПЦ) по механизму присоединения–фрагментации. Этот метод активно применяют для получения амфифильных блок-сополимеров, однако в меньшей степени он разработан для синтеза амфифильных градиентных и статистических сополимеров.

Недавно было показано, что относительная активность разнополярных мономеров в ОПЦ-процессе может меняться в зависимости от полярности среды. Это дает возможность направленного синтеза сополимеров одинакового состава, но с разным распределением звеньев в цепи. В связи с этим, целью настоящей работы явилось исследование влияния природы растворителя на закономерности ОПЦ-сополимеризации акриловой кислоты и н-бутилакрилата в массе, 1,4-диоксане и N,N-диметилформамиде. В качестве ОПЦ-агента использовали дибензилтритиокарбонат (БТК) и полимерные тритиокарбонатные ОПЦ-агенты – полибутилакрилат (ПБА) и полиакриловую кислоту (ПАК), полученные с его участием.

Установлено, что скорость ОПЦ-сополимеризации эквимолярной смеси мономеров уменьшается в ряду: в массе < 1,4-диоксан < ДМФА. Для всех исследованных систем наблюдается линейный рост среднечисленной молекулярной массы сополимеров с конверсией и понижение коэффициента полидисперсности сополимеров. Исследование состава сополимеров, образующихся на начальных конверсиях, показало различие в относительной активности мономеров в зависимости от природы реакционной среды.

Благодарность

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-03-00131).