Зависимость свойств водоразбавляемых полиуретановых дисперсий на основе изофорондиизоцианата от содержания гидрофилирующего агента

Фирсова А.И.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

Московский Государственный Университет им. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: bolodurina_anna@mail.ru

Водоразбавляемые полиуретановые дисперсии (ВРПУ) – бинарная коллоидная система, в которой частицы твердой фазы полимера равномерно распределены в водной среде. ВРПУ нашли применение в различных сферах производства, в том числе в качестве покрытий для различных материалов. Такое широкое применение создает необходимость получать целевой продукт уже с заданными физико-механические свойствами. В России подобные ВРПУ практически не производятся, и наряду с большим числом сырьевых компонентов ввозятся из-за рубежа. В связи с этим, очевидно, что постановка настоящей работы будет способствовать разработке научных основ получения водоразбавляемых полиуретанов и покрытий на их основе.

Ранее нами была изучена кинетика процессов, протекающих при синтезе ВРПУ [1]. Эти результаты легли в основу синтеза ВРПУ на основе изофорондиизоцианата (ИФДИ),

2,2–диметилолпропановой кислоты (ДМПА) в качестве гидрофилирующего агента,  олигодиола - полидиэтиленгликольадипината (ПДЭГА, ММПДЭГА = 1000), а также удлинителя цепи – пропандиамина [2].

В данной работе представлены результаты по влиянию концентрации ДМПА на свойства ВРПУ. С этой целью была синтезирована серия образов ВРПУ с массовым содержанием ДМПА - 2 ÷ 5 % масс. Для полученных образцов были определены средний размер частиц твердой фазы, удельная вязкость, скорость высыхания до степени 3, для предварительно высушенных образцов - температуры стеклования и начала термического разложения, эластичность, а также были проведены испытания покрытий на основе ВРПУ на светостойкость, теплостойкость, масло- и водостойкость. Таким образом, установлены зависимости исследованных свойств от содержания ДМПА в полимере.

Литература

[1] Болодурина А.И. и др. Сб. тезисов докладов на III Всероссийской молодежной конференции, 3-7 июля 2016 г. М.: Издательство «Граница», 2016. - 242 с. (58 с.)

[2] Фирсова А.И. и др. Сб. трудов XII Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров. Сборник тезисов Т.2, Черноголовка: ИПХФ РАН, 2017. – 216 с. (54 с.)