Пленочные материалы на основе целлюлозы и полиуретанового каучука

Невестенко М.А.

аспирант

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

nevestenkoma@gmail.com

Композиционные материалы на основе высокомолекулярных соединений, в том числе содержащие в своем составе целлюлозу и синтетические полимеры, являются сложными многокомпонентными и многофазными системами, свойства которых, в первую очередь, обуславливаются химической структурой компонентов, характером и интенсивностью их взаимодействия, а также микро- и макроструктурой получаемого материала [1].

В данной работе рассматриваются реологические свойства растворов на основе целлюлозы (Ц), полиуретанового каучука (ПУ) и их смеси. В качестве прямого растворителя использовалась неводная система LiCl/ДМАА.

Нами приведен рентгеноструктурный анализ образцов исходной  целлюлозной пленки и пленок на основе смесей целлюлозы и ПУ, полученные в геометрии на отражение. Наблюдается рефлекс в области 2θ = 22,3° у всех пленок и характерен для кристаллической фазы целлюлозы. Рефлекс в области 2θ = 20,4°, характерный для аморфной фазы ПУ, проявляется в композиционных пленках с его содержанием более 20. Степень кристалличности с увеличением каучука уменьшается.

Не удалось получить пленки на основе ПУ из-за отсутствия у него пленкообразующих свойств.

Механические испытания показали, что для исследований пригодны только пленки, с содержанием полиуретанового каучука не более 50%. Увеличение содержания полиуретанового каучука более 50% приводит к значительному снижению прочностных характеристик пленок, что затрудняет их исследование.

Важно отметить, что при содержании целлюлозы в диапазоне [55-75%] показатель относительного удлинения возрастает в сравнении с исходной пленкой, а прочность падает незначительно, что делает данный интервал наиболее интересным для изучения.

Литература

1. Карливан, В.П. Методы исследования целлюлозы. – Москва : Мир, 1981. – 265 с.