Синтез Fe-пилларных слоистых алюмосиликатов и оценка их каталитической активности в процессе каталитического крекинга алканов

- Горелышева В.Е., Валиева Г.Р.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Казань, Россия

E–mail: gorelyshevav@gmail.com, valievaglnz@rambler.ru

Большинство работ, посвященных пилларным слоистым алюмосиликатам, фокусируется на традиционном синтезе пилларных систем, включающем щелочной гидролиз солей металлов [1]. При этом в зависимости от условий, в пилларирующем растворе могут присутствовать одновременно гидроксокатионы с различным числом ядер металла, что негативно отражается на внедрении пилларных агентов в межслоевое пространство слоистых силикатов. Ряд работ посвящен гидротермальному синтезу пилларных структур [2]. Незаслуженно забыты работы ряда авторов [3], где в качестве прекурсора использовался хлорид триаквагексаацетаттриоксожелеза, катионы которого в растворе являются более стабильными и устойчивыми по сравнению с олиго(поли)гидроксокомплексами железа. Значения удельной поверхности Fe-пилларных структур на гидроксокатионах находятся в пределах 200 м2/г, карбоксилатных комплексных катионах – на уровне 300 м2/г.

Авторами получены Fe-пилларные слоистые силикаты из карбоксилатных комплексов. Образцы были высушены и термообработаны при 450 ºС в окислительной и восстановительной атмосферах. Рентгендифракционным анализом подтверждено успешное внедрение соединений железа в межслои алюмосиликата, их стабильность и регулярность. Удельная поверхность термообработанного образца достигла 320 м2/г. Мёссбауровская спектроскопия показывает наличие суперпарамагнитных форм железа и магнетитоподобных окислов. Каталитическая активность полученного катализатора была оценена в экспериментах по превращению углеводородов на модельной смеси высших алканов состава С11-С22.

Литература

[1] Handbook of clay science, Second edition / F. Bergaya, G. Lagaly // Elsevier Science & Technology. Amsterdam. – 2013. – 1224 p.

[2] M. Ding, S. Zuo, C. Qi. Preparation and characterization of novel composite AlCr-pillared clays and preliminary investigation for benzene adsorption // Applied Clay Science. 2015. No. 115. C. 9-16.

[3] D.H. Doff, N.H.J. Gangas, J.E.M. Allan and J.M.D. Coey. Preparation and characterization of iron oxide pillared montmorillonite // Clay Minerals. 1988. No. 23. C. 367-377.