Влияние эффективности распределения Sn на селективность катализаторов
Pt, Sn/Beta в реакции дегидрирования пропана

Иванушкин Г.Г.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: jas.spou@gmail.com

Каталитическое дегидрирование легких алканов получило большой толчок, поскольку спрос на олефины, такие как пропилен и изобутилен, в последние десятилетия очень высок. Они является сырьем для получения важных химических веществ, таких как акролеин, бутадиен и др. Активной фазой промышленных катализаторов служат оксиды металлов, например, хрома, либо платина, промотированная оловом и нанесенная на оксид алюминия.

В настоящей работе изучались платина-оловянные катализаторы дегидрирования пропана, где в качестве носителя использовали цеолит типа Beta. Для подавления кислотных центров, снижающих селективность реакции вследствие образования ароматических соединений, проводили трехстадийное деалюминирование с последующим ионным обменом на Na+ и дополнительной обработкой раствором хлорида натрия.

Дисперсность Sn-содержащих частиц зависит от среды, в которой происходит нанесение прекурсора – SnCl4. Деалюминирование привело к повышению гидрофобности цеолита Beta, кроме того, находящиеся на поверхности цеолитных кристаллов гидроксильные группы способствуют гидролизу наносимого SnCl4, что приводит к образованию крупных Sn-содержащих частиц вне цеолитных пор.

В работе для доставки прекурсора использовали растворители разной гидрофобности – воду и этанол. Помимо этого, для изучения влияния рН среды нанесение проводили как в чистых растворителях, так и в подкисленных (3М HCl). Активный компонент – платина (0,5 масс. %) - вводился методом пропитки по влагоемкости из этанольного раствора Н2PtCl6. Дегидрирование пропана на приготовленных катализаторах изучали в проточном реакторе при температуре 550˚С и объемной скорости подачи 3,5 ч-1.

Все образцы показали близкую каталитическую активность, конверсия пропана составляла 24-26%. При этом по селективности образования пропилена катализаторы, в зависимости от применяемого растворителя, расположились в следующем ряду:

Pt-Sn(HCl)/BEA < Pt-Sn(H2O)/BEA < Pt-Sn(EtOH)/BEA < Pt-Sn(HCl+EtOH)/BEA

На лучшем катализаторе Pt-Sn(HCl+EtOH)/BEA селективность по пропилену составила 98,6%.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-23-00094).