Комплексные соединения титана (+4) с производными дифенилпролинола как катализаторы полимеризации этилена

Симикин В.Е., Кайда А.С., Колосов Н.А.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

e-mail: sesho96@gmail.com

Синтезированы комплексы титана (+4) с производными бис-диарилпролинола. Синтез титандихлоридных комплексов 2, 5 и 6 проводили взаимодействием литиевых производных соответствующих лигандов и тетрахлорида титана. Состав и строение комплексов были подтверждены с помощью ЯМР, ИК и элементного анализа. Все полученные соединения были испытаны в реакции полимеризации этилена: в качестве активатора использовали метилалюмоксан (МАО) (Таблица 1).

Таблица №1. Полимеризация этилена на системах 2, 5 и 6/МАО и некоторые свойства получаемого полиэтилена.а

| № | Комплекс | [Al]/[Ti] | Масса ПЭ, г | A, кг ПЭ (моль Ti атм ч)-1 | Степень кр., % | Tпл, оС | Mw, 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 500 | 0.52 | 347 | 71 | 145 | 4.21 |
|  | 6 | 1000 | 0.56 | 370 | 59 | 142 | 2.69 |
|  | 5 | 500 | 0.17 | 113 | 62 | 143 | 2.98 |
|  | 5 | 1000 | 0.19 | 127 | 58 | 142 | 2.45 |
|  | 2 | 500 | 0.08 | 53 | 62 | 144 | 3.05 |

a Растворитель – толуол (50 мл), С(Ti) = 3 10-6 моль, давление 1 атм, время полимеризации 30 мин, температура полимеризации 30 C.

Как видно из таблицы 1, наивысшую каталитическую активность проявил фторсодержащий комплекс 6 (до 370 кг ПЭ (моль Ti атм ч)-1). Введение перфторфенильных заместителей, приводит к росту каталитической активности и молекулярной массы полиэтилена вплоть (образуется сверхвысокомолекулярный полимер (2,7-4,2 106 D) с температурой плавления 142-145оС).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант РНФ №16-13-10502).