Синтез и исследование сульфидного CoMo/Al2O3-SAPO-11 катализатора для проведения реакций изомеризации и дегидрировании насыщенных углеводородов

Роганов А.А., Пимерзин Ал.А.

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия

e-mail: andrrog21@gmail.com

Катализаторы на основе платины и палладия активно используют в химической, нефтеперерабатывающей и автомобильной промышленности. Несмотря на высокую каталитическую активность, такой катализатор имеет ряд существенных недостатков – высокая чувствительность к каталитическим ядам и дороговизна. В последнее время наблюдается интерес к использованию сульфидов переходных металлов в качестве активной фазы для катализаторов гидроизомеризации и гидрокрекинга [1,2]. Они позволяют расширить ассортимент используемого сырья процессов гидроизомеризации и риформинга за счет вовлечения серосодержащих фракций.

Синтезирован композитный носитель на основе Al2O3 и SAPO-11 и охарактеризован методами низкотемпературной адсорбции азота, ТПД NH3, ИК-спектроскопии адсорбированного пиридина, СЭМ. Пропиткой по влагоемкости на приготовленный композитный материал наносили активную фазу из фосфорномолибденовой гетерополикислоты (H3PMo12O40⋅18H2O) и карбоната кобальта (CoCO3⋅mCo(OH)2⋅nH2O).

Приготовленные катализаторы испытали в условиях установки проточного типа с неподвижным слоем катализатора в широком интервале температур. Перед испытанием катализаторы активировали непосредственно в реакторе. Каталитические свойства изучали в реакциях изомеризации гексадекана и дегидрирования циклогексана. В качестве образца сравнения был выбран платиносодержащий катализатор.

Установлено, что активность катализаторов на основе сульфидов переходных металлов в реакции гидрирования-дегидрирования позволяет их использовать в качестве активной фазы катализаторов процессов гидроизомеризации и дегидрирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований грант РФФИ № 17-43-630767.

Литература

[1] Guojun Shi W. et al. Hydroisomerization of model FCC naphtha over sulfided Co(Ni)–Mo(W)/MCM-41 catalysts. // Microporous and Mesoporous Materials 2009, 120 (3), 339–345.

[2] Tuskaev V.A. et al. Mechanisms of n-decane hydrocracking on a sulfided NiW on silica-alumina catalyst. // Journal of catalysis, 2003, 218, 427–437.