Влияние способа получения катализатора на основе оксида железа Fe3O4 на особенности его поведения в синтезе Фишера-Тропша

Пашалиев Б.Л.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E–mail: pashaliev.bekir@yandex.ru

В последние годы интерес к изучению наноразмерных материалов в катализе существенно возрос, поскольку такой катализатор в силу малого размера частиц проявляет высокую активность. Катализаторами синтеза Фишера-Тропша являются металлы Ru, Fe, Ni, Co, Rh, Pd, Pt [1, 2]. Железные катализаторы особенно интересны из-за широкого интервала рабочих температур (до 320-350°С), возможности получения в продуктах синтеза значительного количества олефинов, а также их невысокой стоимости [3]. В настоящей работе был изучен катализатор на основе наночастиц (НЧ) Fe3O4, полученный методом химического соосождения (образец №1). НЧ Fe3O4 по данным метода магнитометрии являются суперпарамагнетиками и имеют размер кристаллитов 6-8 нм, определенный РФА. Синтез Фишера-Тропша проводился при следующих условиях: Т=260-320°С, ∆Т=25°С, СО : Н2 = 1:1, скорость подачи 10л/ч. Показано, что увеличение температуры приводит к повышению активности катализатора и его селективности по жидким углеводородам, но при этом уменьшается выход этой фракции. Высокая активность катализатора сохраняется при снижении содержания Fe в системе от 0,5 г до 0,125 г, при этом его селективность по целевым продуктам синтеза увеличивается, а конверсия CO уменьшается с 77 до 40%. При низкой концентрации активного компонента - 0,125 г наблюдался сдвиг активности катализатора в сторону больших температур. Для изучения влияния способа получения НЧ катализатора на его поведение в синтезе Фишера-Тропша был исследован катализатор на основе НЧ железа, полученный методом капельного термолиза (образец №2). Показано, что образец №1 обеспечивал конверсию СО и выход жидких углеводородов выше, чем образец №2 при равном содержании железа (0,5 г). Селективность продуктов С5+ на единицу конверсии СО была выше при использовании катализатора №2.

Литература

[1] Фальбе Ю. Химические вещества из угля. М., Химия, 1980 г.

[2] Лачугин И. Г., Шевцов А. П., Маринченко А. Г. «GTL-производство: основы и перспективы. Обзор» // Финансово-промышленная корпорация «Космос-Нефть-Газ» 2011 г.

[3] Крылова А.Ю. «Продукты синтеза Фишера-Тропша» // Химия твердого топлива, 2014, №1, с.23-46