Превращение н-нонана в условиях каталитического крекинга

Сенатов Д.С., Осипова К.А., Охрименко В.А.

Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского

Институт химии, Саратов, Россия

E-mail: senatovds@yandex.ru

Постоянно увеличивающийся спрос на моторные топлива требует дальнейшего углубления переработки нефти. В промышленной практике одним из основных вторичных процессов переработки углеводородного сырья является каталитический крекинг. Поэтому разработка каталитических систем превращения н-углеводородов в условиях, приближенных к промышленным процессам каталитического крекинга является актуальной задачей [1].

В данной работе проведена серия опытов по исследованию активности цеолит содержащего катализатора ZSM-5(M-60) и V2O5/ZSM-5(M-60). Исследования проводили на лабораторной установке проточного типа в интервале температур 450-600 ºС, объемной скорости подачи сырья 0,1 ч-1. Анализ сырья и полученных продуктов его превращения проводили методом газожидкостной хроматографии.

Степень превращения    н-нонана на обеих каталитических системах возрастает с увеличением температуры, и достигает максимального значения при 600 ºС, 95% и 91,0% на катализаторах V2O5/ZSM-5(M-60) и ZSM-5(M-60) соответственно. С ростом температуры увеличивается суммарное содержания газообразных продуктов С1-С5 как для промотированного катализатора, так и для носителя. Выход метана с ростом температуры процесса увеличивается с 1,8 мас. % до 10,3 мас.% на цеолите, а на V2O5/ZSM-5(M-60) с 3,1 мас. % до 14,2 мас. %. Выход фракции С3-С4 уменьшается с ростом температуры для двух каталитических систем. На цеолите с 42,5  мас. % до 19,3 мас. %.  А на модифицированном катализаторе V2O5/ZSM-5(M-60) с 43,7 мас.% до 2,15 мас. %. С ростом температуры выход ароматических соединений меняется незначительно (в интервале 5 %) и достигает максимального значения при 600°С 23.6 мас. % и 21. 7 мас. % для промотированной и непромотированной системы соответственно. Таким образом, показано, что введение ванадия в каталитическую систему приводит к интенсификации протекающих реакций, за счет перераспределения кислотных и металлических центров.

Научный руководитель – к.х.н., доцент Аниськова Т.В.

Литература

[1] Бабаев М.И., Михалев М.С., Катализаторы каталитического крекинга// Нефтепереработка и нефтехимия. - 2006.-  № 10. - С 13 - 15.