Стабильность в стресс-тестировании PtCu/C катализаторов для низкотемпературных топливных элементов

Могучих Е.А., Алексеенко А.А.

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

e-mail: liza.moguchix@mail.ru

Одним из основных препятствий широкого внедрения низкотемпературных топливных элементов является высокая стоимость, которая связана с необходимостью использования платиносодержащего электрокатализатора для обеспечения протекания токообразующих реакций с высокой скоростью. Получение материалов, содержащих биметаллические наночастицы, характеризующиеся высокой электрохимически активной площадью поверхности (ЭХАП) и низкой степенью деградации – является одним из приоритетных направлений современной электрохимической энергетики. Цель данной работы – изучение влияния легирования d-металлом на стабильность платиносодержащих катализаторов в различных условиях стресс-тестирования.

В ходе работы изучалась деградация полученных PtCu/C катализаторов О1 (последовательное осаждение платины и меди) и О2 (одновременное осаждение прекурсоров) в сравнении с коммерческим Pt/C образцом (E-TEK) [1]. Измерения проводили в диапазонах потенциалов 0.6-1.0 В и 0.6-1.4 В, в качестве электролита использовали 0.1 М HClO4, количество циклов 5000, 500 соответственно. Полученные данные представлены в таблице.

| Образец | Массовая доля Pt, % | ЭХАП до стресс-теста | ЭХАП после стресс-теста |  | Стабильность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.6-1.0 В | 0.6-1.4 В |
|  |  |  | 0.6-1.0 В | 0.6-1.4 В |  |  |
| О1 | 20 | 103±10 | 84±8 | 83±8 | 82 | 81 |
| О2 | 21 | 82±8 | 57±6 | 69±7 | 70 | 84 |
| E-TEK | 20 | 90±9 | 61±6 | <9 | 68 | <10 |

Положительное влияние легирования на стабильность платиносодержащих катализаторов, в сочетании с высокими значениями их ЭХАП, делает платиномедные системы интересными объектами для использования в мембранно-электродных блоках твердополимерных топливных элементов (ТПТЭ).

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ (задание №13.2005.2017/ПЧ).

Литература

[1] Alekseenko A.A., Guterman V.E., Belenov S.V., Moguchikh E.A. Pt/C electrocatalysts based on the nanoparticles with the gradient structure// International Journal of Hydrogen Energy. 2018. V. 43. P. 3676-3687.