Применение меди и золота в катализе

Мурашкина А.В., Митрофанов А.Ю.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: arinamr@mail.ru

На протяжении длительного времени катализаторы на основе меди и золота являются незаменимыми и универсальными реагентами для осуществления многих химических превращений. Способность золота, как кислоты Льюиса, активировать кратную связь предоставляет возможность использовать его соединения в различных превращениях алкинов, алкенов в мягких условиях. Медь преимущественно используется в реакциях кросс-сочетания углерод-гетероатом, не уступая по активности катализаторам на основе палладия. Данные типы превращений рассмотрены в настоящей работе.

Нуклеофильное присоединение к кратным связям исследовано на примере межмолекулярных и внутримолекулярных реакций гидроаминирования алкинов, катализируемых комплексами и солями золота [1]. В результате работ оптимизированы условия реакций межмолекулярного гидроаминирования, а также синтезированы ранее не полученные соединения изохинолинового ряда. Использование меди рассмотрено для создания связей C-N, C-S, C-C в условиях гетерогенного катализа. В реакциях типа Ульмана (арилирование терминальных алкинов, азолов и тиолов арилгалогенидами) проведено сравнение активности катализаторов на основе наночастиц меди на различных неорганических подложках (C, TiO2, цеолит, монтмориллонит) [2]. Влияние полимерной подложки из амфифильного сополимера поли(N-винилкапролактама) и поли(N-винилимидазола) (PVCL-PVI) на активность медных катализаторов изучено на примере реакции Чан-Лэма-Эванса азолов с борными кислотами и click-реакции алкилазидов и арилацетиленов. Показаны преимущество использования гетерогенных катализаторов по сравнению с гомогенными солями, а также возможность рециклизации (до 10 циклов) без потери их каталитической активности.

Литература

[1] Anokhin M.V., Murashkina A.V., Averin A.D., Beletskaya I.P.. Simple and efficient AuI-based catalyst for hydroamination of alkynes // Mendeleev Communications, 2017. 7. 4401-4412.

[2] Mitrofanov  А.Yu., Murashkina A.V., Martín-García I., Alonso F., Beletskaya I.P..  Formation of C–C, C–S and C–N bonds catalysed by supported copper nanoparticles // Catal. Sci. Technol., 2014. 24. 332-333.