Получение Fe-содержащих материалов из бентонитовой глины и полигидроксокомплексов железа для применения в экологическом катализе

Мохоева В.Э.

Бурятский государственный университет, Химический факультет, г. Улан–Удэ, Россия

Email: vmoxoeva@mail.ru

В настоящее время серьезной проблемой в области защиты окружающей среды является загрязнение водоемов сточными водами, содержащими высокотоксичные органические вещества. В настоящее время комбинированные окислительные процессы AOP (Advanced Oxidation Processes) в сочетании с окислителями и катализаторами, являются одним из наиболее высокоэффективных методов очистки сточных вод от токсичных органических загрязнителей. Благодаря высокой активности чаще всего в качестве катализаторов используются растворимые соединения железа Fe2+ и Fe3+. Гомогенные системы Фентона и Раффа (Fe2+/H2O2 и Fe3+/H2O2) активны в ограниченном диапазоне рН (1.5-3.0) и обладают рядом существенных недостатков, которые ограничивают их широкое применение в водоочистке. В последнее время большой интерес вызывают гетерогенные катализаторы, получаемые путем модифицирования глинистых минералов различными комплексами переходных металлов. Они характеризуются высокой эффективностью в реакциях окисления органических соединений в водной среде. В данной работе были получены Fe – содержащие материалы на основе бентонитовой глины, химический состав которой представлен оксидами (масс%): SiO2 - 65.5, Al2O3 - 15.3, Fe2O3 - 1.78, CaO - 1.08, MgO - 1.42, Na2O - 0.1, K2O - 0.2, TiO2 - 0.19, п.п.п. - 14.43. Синтез материала I проводили по методу интеркалирования, материал II получен методом пропитки раствором FeCl3+NaOH (OH/Fe = 1.5) с последующей механоактивацией на планетарно – центробежной мельнице 5 мин. Содержание железа в материалах, определенное по реакции с сульфосалициловой кислотой, составило I – 47.5 и II – 53.8 мг/г. Удельную поверхность определяли методом низкотемпературной адсорбции азота, она равнялась I – 114 и II – 50.0 м2/г. Каталитические свойства материалов были изучены в реакции разложения пероксида водорода, которая лежит в основе фентоновских окислительных систем. Изучено влияния содержания катализаторов, pH на скорость реакции и определены константы скорости реакции. Установлено, что материал II близок по активности I. Показано, что материалы проявляют каталитическую активность в реакциях окисления изо – С4H9OH, C3H7OH, а также красителей метиловый оранжевый и метиленовый голубой и могут использоваться в качестве катализатора окислительной деструкции данных органических соединений.