Бифункциональный палладиевый катализатор на основе пористого ароматического каркаса для реакции Гербе

Макеева Д.А., Куликов Л.А.

МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: d-makeeva95@yandex.ru

Настоящая работа посвящена изучению активности в реакции каталитической конденсации спиртов и альдегидов материала Pd–PAF-20-SO3H на основе наночастиц палладия, иммобилизованных в поры модифицированного сульфогруппами мезопористого ароматического каркаса – полимерного носителя с упорядоченной алмазоподобной структурой, состоящей из соединённых друг с другом ароматических колец. Данный материал-носитель обладает высокой площадью поверхности (до 480 м2/г) и размерами пор до 5 нм, термической и химической стабильностью и регулярной структурой, стабилизирующей наночастицы металла. Катализатор проявил высокую активность в конденсации ацетальдегида до продуктов димеризации и тримеризации. Изучено влияние растворителя, давления водорода и температуры на распределение продуктов реакции. Результаты экспериментов представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Каталитическое превращение ацетальдегида на Pd–PAF-20-SO3H

| № | Растворитель | T, ˚С | P (H2), МПа | Выход, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С4 | С6 |
| 1 | Гексан | 80 | 2 | 40 | 3 |
| 2 | Этанол | 80 | 2 | 10 | 28 |
| 3 | Этанол | 80 | — | 44 | 3 |
| 4 | Гексан | 80 | 0,2 | 28 | 0,1 |
| 5 | Этанол | 80 | 0,2 | 9 | 31 |
| 6 | Гексан | 100 | 0,2 | 34 | 1 |
| 7 | Этанол | 100 | 0,2 | 9 | 26 |
| 8 | Гексан | 120 | 0,2 | 27 | 1 |
| 9 | Этанол | 120 | 0,2 | 43 | 6 |

Условия реакции: ацетальдегид (0.1 мл, 1.8 ммоль), растворитель (1.6 мл), катализатор (10 мг, 5 масс.% Pd), субстрат:Pd = 360:1, 2 ч.