Химизм реакции синтеза бензина из оксигенатов на цеолитных катализаторах: влияние состава сырья и сопутствующего газа

М. И. Афокин, Е. Г. Пересыпкина

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

e-mail: m_afokin@ips.ac.ru

Реакция конверсии оксигенатов (метанол, диметиловый эфир (ДМЭ)) в углеводороды С5-С11, отвечающих составу бензиновой фракции, известна с момента открытия специалистами компании Mobil модульных цеолитов типа ZSM-5. Проводимые ими исследования были посвящены преимущественно изучению процесса с использованием немодифицированных цеолитных систем с точки зрения разработки технологии. Современные работы также направлены главным образом на исследование способа приготовления и модифицирования цеолита и оценке качества продукта. Поэтому в литературе в настоящий момент мало работ, посвященных теоретической составляющей – химизму реакции.

В ИНХС РАН проведены исследования по изучению химизма протекающих реакций при конверсии метанола и ДМЭ в углеводороды на катализаторе ZSM-5, модифицированном цинком и палладием, в условиях разбавления реагента различными газами – синтез-газ разного состава, водород, азот. Исследование реакции проводили в дифференциальном реакторе в условиях, соответствующих оптимальным при конверсии ДМЭ (Т=340оС, Р=10,0 МПа). Определен состав образующихся продуктов и степень расходования водорода для водородсодержащего сопутствующего газа. На основе полученных экспериментальных данных составлен общий маршрут протекания реакций, включающий первичные и вторичные реакции. Установлено, что изменение условий протекания процесса оказывает влияние преимущественно на вторичные реакции. Так, использование метанола в качестве сырья, по сравнению с ДМЭ, приводит к увеличению содержания ароматических углеводородов в составе продукта, что обусловлено снижением вклада реакций их деалкилирования. Проведение процесса в среде водородсодержащего газа при прочих равных условиях способствует увеличению потребления водорода и содержания изо-алканов при одновременном снижении ароматических углеводородов, что свидетельствует о высоком вкладе реакций гидрокрекинга в протекание процесса.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН при финансовой поддержке ФАНО России.