Гомогенные и нанесённые комплексы никеля (II) с триподными лигандами в катализе олигомеризации этилена

Сарачено Даниэле1, Зубкевич Сергей2

1Студент
1 Российский Химико-Технологический Университет имени Д. И. Менделеева,
Высший Химический Колледж, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Химический факультет, 119992, Москва, Россия
Email: alximik186574@ya.ru

Олигомеризация α-олефинов в промышленности является важным крупнотоннажным производством. Основной продукт получающийся в ходе олигомеризации этилена – линейные α-олефины (ЛАО), активно используется, в основном, как интермедиат в производстве синтетических смазок (14.7%), моющих средств (19.2%) и линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) (22.1%) [1].

В данной работе был синтезирован комплекс никеля (II) с 3,5-диметилпиразолсодержащим лигандом (1), и его гетерогенные аналоги, привитые на силикагель Diasorb Amine. Для сравнения каталитической активности нанесённых и гомогенных прекатализаторов они были активированы Et2AlCl, также было изучено влияние добавки трифенилфосфина, основные результаты представлены в таблице 1.

| Прекатализатор | Активатор (мол. экв.) | А, кголиг/(мольNi*ч*атм) | Доля бутена-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 + н-пропиламин | Et2AlCl (150/75) | 69/88 | 29%/22% |
| 1 + Diasorb 60 мкм | Et2AlCl (300):PPh3(1) | 172 | 57% |
| 1 + Diasorb 100 мкм | Et2AlCl (300) | 120 | 63% |

Таблица 1. Наиболее представительные результаты каталитических испытаний

Как видно использование нанесённого катализатора существенно повышает не только выход олигомерных продуктов, но и увеличивает долю бутена-1 в смеси. Добавление трифенилфосфина в случае использования Diasorb 60 повышает активность и не сильно затрагивая селективность процесса.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-03-00643).

Литература

[1] Linear Alpha Olefins Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2017-2022, IMARC Analysis, 2016.

[2] W. Keim, Angew Chem. Int. Ed. 29, 1990, 235–244.