Жидкофазное гидрирование стеариновой кислоты до стеарилового спирта

Симанова А.Ю.

Тверской государственный технический университет, Тверь, Россия

e-mail: simanova-96@mail.ru

Одним из примеров переработки природных масел может быть их конверсия на медных, платиновых или палладиевых катализаторах. Двойные связи остатков ненасыщенных высших кислот и их карбоксильные группы могут подвергаться  гидрированию [1]. В последнее время большой интерес вызывает селективное восстановление карбоксильной группы жирных кислот и их производных с целью получения жирных спиртов.

Жирные спирты имеют широкий спектр применения и содержат в конечном положении гидроксильную группу. Их используют в производстве фармацевтических препаратов, пластификаторов, косметики, ПАВ и, как основу для производства моющих средств [2].

Наиболее известным методом получения высших спиртов является гидрирование карбоксильных групп жирных кислот и их производных в присутствии активных катализаторов на основе металлов платиновой группы [3].

В данной работе был изучен процесс жидкофазного гидрирования стеариновой кислоты для получения высших спиртов в присутствии неполярного растворителя толуола. Процесс проводился при температуре 250 ºС и давлении водорода 3.0 МПа. В качестве катализаторов использовались палладий, платина и рутений, нанесенные на различные подложки. Образцы жидкой фазы анализировались методом газовой хроматографии масс-спектрометрии.

В результате исследования было выявлено, что при использовании 1%Pt/MN270, 1%Pt/MN100 и 1%Ru/MN500 продуктами гидрирования были октадекан и стеариновый альдегид, а образование спирта не происходило. Катализаторы 1%Pd/MN270, 1%Ru/MN100 и 1%Pt/MN500 оказались наиболее селективными к образованию стерилового спирта.

Литература

[1] Larrson R. // JAOCS. 1983. Vol. 60. Is. 2.P. 227A-233A.

[2] Российский рынок олеохимии// М.: ID-Мarketing.2012. 62 c.

[3] Thakur D.S., Roberts B.D., White G.T., RiekeR.D. // J. Am. Oil Chem. Soc. 1999. Vol. 76. P. 995–1000.