Cинтез комплексов платины(IV) с О,О' – диалкил дитиофосфорной кислотой, а также изучение их электрохимических свойств и каталитической активности в реакции гидросилилирования.

Лукин Р. Ю., Яхваров Д.Г., Низамов И.С.

Казанский Федеральный Университет, г. Казань, Россия

Ruskinkot@mail.ru

О,О' – диалкил дитиофосфаты являются широко используемыми флоатреагентами для добычи халькофильных переходных металлов из их сульфидов.

Нами был проведен синтез комплексов платины (IV) с О,О' – диалкил дитиофосфатами. Из полученных спектров КРС было установлено, что молекула имеет циклическую структуру в связи с наличием полосы поглощения.  Для изучения каталитической активности полученных комплексов в реакции гидросилилирования в качестве субстратов использовались полидиметилсилоксан, терминированный диметилвинилсилоксановыми лигандами и сополимер диметилсилоксана и метилгидросилоксана. Была установлена их каталитическая активность.

Рис. 1 – структура получаемых комплексов платины(IV) (R – Et, n-Bu, n-Pr)

Из полученных электрохимических характеристик комплексов следует, что при окислении на стационарном стеклоуглеродном электроде данные комплексы подвергаются необратимому восстановлению при потенциале -1.034 В с потерей двух аксиальных атомов хлора, что приводит к образоваю электрохимически неактивного бис(О,О-диэтилдитиодитиофосфата)платины (II). Следующей стадией является восстановление полученного комплекса платины(II) до металлической платины (0) при потенциале пика -2.291 В.