Конверсия изобутанола на микро-мезопористом композите ZnCrMFI/MCM-41: новый способ получения п-ксилола

Караваев А.А.

Российский Государственный Университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

e-mail: aleksankarav@yandex.ru

Разработка процессов получения п-ксилола – полупродукта для получения терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата – из возобновляемых источников, например, изобутанола, является важной и актуальной задачей. В настоящей работе сообщается о разработке нового одностадийного способа получения п-ксилола конверсией изобутанола на микро-мезопористом композите ZnCrMFI/MCM-41 [1]. Микро-мезопористый MFI/MCM-41 композит был впервые синтезирован гидротермально-микроволновым методом [2]. Стадия кристаллизации данного материала была впервые проведена при 190°С, что позволило сократить время синтеза в десятки раз. При этом аморфная мезопористая фаза оксида кремния MCM-41 не подвергалась разрушению, характерному для стандартного гидротермального синтеза. Zn и Cr вводились методом пропитки водными растворами нитратов цинка и хрома. Содержание  Zn и Cr в полученном катализаторе составило 1% масс. каждого. Каталитические эксперименты проводили при атмосферном давлении в интервале температур 320-550°С в проточном кварцевом реакторе.

В присутствии непромотированного  MFI/MCM-41 максимальный выход ксилолов - 6% масс. достигался при 450⁰С, при этой же температуре наблюдался наибольший выход п- ксилола - 3% масс. Повышение температуры до 500⁰С  привело к уменьшению выхода ксилолов и п-ксилола. На катализаторе ZnCrMFI/MCM-41 при 450°С выход ксилолов достиг 9% масс, в том числе п-ксилола - 7% масс., что существенно превосходит результаты, полученные на MFI/MCM-41. Содержание п-ксилола в смеси изомеров составило 78%, а его доля в полученных жидких углеводородах - 17% масс. Дальнейшее повышение температуры не приводило к увеличению выхода п-ксилола.

Литература

[1] Дедов А.Г., Локтев А.С., Караваев А.А., Моисеев И.И. Способ получения п-ксилола. Заявка на патент РФ №2017141987 от 1 декабря 2017 года.

[2] Дедов А.Г., Локтев А.С., Караваев А.А., Баранчиков А.Е., Иванов В.К., Тюменова С.И., Моисеев И.И. Новый способ получения микро-мезопористого композита MFI/MCM-41. // Доклады Академии наук. 2016. Т. 468. № 5. С. 530–533.

Автор выражает благодарность РФФИ (грант 16-03-00273) и Минобрнауки России (государственное задание “Ведущие исследователи на постоянной основе”, проект 4.6718.2017/6.7 (анкета 1422)) за финансовую поддержку работы.