Катализаторы на основе мезопористых ароматических каркасов в реакциях конденсации оксосоединений

Ярчак В.А.

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: yarchakvika@gmail.com

Пористые ароматические каркасы (PAF) – класс полимерных углеродных материалов с системой регулярных пор. Преимущество данных материалов заключается в их химической и термической стабильности, высоких значениях удельной площади поверхности, а также возможности регулирования размера пор в процессе синтеза. По сравнению с классическими неорганическими носителями достоинство PAF основано на гидрофобной ароматической природе, позволяющей органическим субстратам легче проникать внутрь пор материала.

В настоящей работе  был осуществлен синтез пористых ароматических каркасов функционализированных амино-, сульфо-группами (X= NH2 , SO3H) и исследование их каталитической активности в реакции альдольно-кротоновой конденсации между фурфуролом и некоторыми оксосоединениями (ацетон, гептаналь, гексаналь). Полученные катализаторы были охарактеризованы методами ИК спектроскопии, адсорбции и десорбции N2, ТЭМ. Удельная площадь поверхности PAF (А) и PAF (В) составила 372 м2/г и 192 м2/г, а средний размер 8,5 нм и 3,5 нм соответственно. Было установлено, что как PAF-NH2, так и PAF-SO3H катализируют конденсации фурфурола с ацетоном и альдегидами. Конверсии фурфурола достигают 45%  с высокой селективностью по продуктам альдольно-кротоновой конденсации (Таблица 1)

Таблица 1. Альдольно-кротоновая конденсация фурфурола с оксосоединениями.

Условия реакции: Фурфурол – 1ммоль; субстрат -1 ммоль; 130˚C,9 Мпа, 10 ч.