Влияние способа синтеза на электрохимические характеристики PtNi/C катализаторов

Павлец А.С., Алексеенко А.А.

Студентка 3 курса

Южный федеральный университет, химический факультет, Россия, Ростов-на-Дону

angelina.pavlez@mail.ru

Актуальной задачей современной электрохимической энергетики является разработка платиносодержащих высокоактивных катализаторов для низкотемпературных топливных элементов [1]. В связи с высокой стоимостью таких материалов необходим переход от Pt/C к PtM/C, где легирующий компонент более дешёвый металл.

В ходе работы были получены PtNi наночастицы (НЧ) с различной структурой (многослойная НЧ (PNgr), сплав (PNal)) на поверхности углеродного носителя. Предполагается, что многостадийный синтез позволяет получать НЧ более активные в реакции восстановления кислорода (РВК) чем частицы типа твердый раствор, и с хорошо развитой электрохимически активной площадью поверхности (ЭХАП). Образцы были исследованы физико-химическими методами (табл. 1).

Таблица 1 – Функциональные характеристики PtNi/C

| Образец | Атомное соотношение компонентов | Массовая доля, % |  | ЭХАП, м2/г(Pt) | I, A/г (Pt) | E1/2, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Металлов | Pt |  |  |  |
| PNgr | PtNi1.6 | 29 | 20 | 81 | 152 | 0.9 |
| PNal | PtNi1.6 | 29 | 19 | 46 | 111 | 0.9 |

Рис. 1 - Вольтамперограммы PtNi/C (относительно ОВЭ) a) ЦВА, скорость развертки потенциала 20 мВ/с; б) с линейной разверткой потенциала 40 мВ/с.

В ходе эксперимента было выявлено, что материал PNgr имеет гораздо большую удельную площадь поверхности (рис.1а) и более активен в РВК (рис. 1б) чем материал PNal.

Авторы выражают благодарность Российскому научному фонду (грант № 16-19-10115).

Литература

[1] Ярославцев А.Б. Наноструктурированные материалы для низкотемпературных топливных элементов // Успехи химии.  2012. Т. 81. C. 191–220.