Синтез и диагностика наночастиц палладия на подложке из оксида кремния

Скорынина А.А., Бугаев А.Л.

Южный федеральный университет, Международный исследовательский центр «Интеллектуальные материалы», Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: alinaskorynina@rambler.ru

Наночастицы палладия (Pd НЧ) активно применяются в катализе, электрокатализе и других областях. Большое влияние на качество таких катализаторов оказывают размеры, форма и распределение НЧ по поверхности подложки, поэтому целью данного исследования было определение зависимости морфологии Pd НЧ от условий синтеза.

В работе представлены три методики синтеза Pd НЧ на подложке оксида кремния, полученные восстановлением тетрагидроборатом натрия (NaBH4), в парах гидразина (N2H4.H2O) и полиэтиленгликолем (ПЭГ). В качестве исходного реагента использовался дихлорид палладия PdCl2, растворенный в соляной кислоте HCl. В качестве подложки был использован пористый оксид кремния SiO2 [1].

В первом случае высушенную смесь соли палладия, смешанной с подложкой, растворили в водном растворе этиленгликоля C2H4(OH)2 и смешали с тетрагидроборатом натрия NaBH4; восстановление длилось 40 минут при температуре 50 °C. Во втором случае сухая смесь подложки с хлоридом палладия, была приклеена на предметное стекло в одном случае с помощью этилового спирта (C2H5OH), а в другом – с помощью аммиака (NH4). Предметное стекло помещалось над испаряющимся при 80 °С гидразином. И, наконец, в третьем случае комплекс прекурсора с подложкой диспергировали в ПЭГ, и поместили в реактор высокого давления при 180 °С. В процессе синтеза аликвоты с реакционной смесью измерялись на УФ-спектрометре для наблюдения изменений электрохимической активности.

Полученные образцы были охарактеризованы методом порошковой рентгеновской дифракции, рентгеновским флуоресцентным анализом, просвечивающей электронной микроскопией, термогравиметрическим анализом, а также методом газовой порометрии. Установлено, что восстановление в парах гидразина с гидроксидом аммония дает частицы с широким распределением размеров со средним значением 15 нм. Синтез в гидразине без модификации гидроксидом аммония и боргидридом натрия дали похожие результаты со средним размеров НЧ около 8 нм и узкое распределение по размерам. Самые маленькие образцы с размером 4,8 нм были получены восстановлением в ПЭГ.

Литература

[1] Bugaev A.L., Polyakov V.A., et al Chemical synthesis and characterization of Pd/SiO2: the effect of chemical reagent // Metals. 2018. V. 8. I. 2. P. 135-148.