Гидродехлорирование хлорбензола в проточной системе на Ni/Al2O3 катализаторах: влияние свойств носителя и модификации H2Si(W2O7)6*nH2O

Рябошапка Д.А., Липатова И.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: beryllium04@mail.ru

Каталитическое гидродехлорирование (ГДХ) – перспективный метод утилизации хлорорганических отходов. В настоящей работе исследовано влияние свойств носителя – Al2O3 и его модификации гетерополисоединением (ГПС) H2Si(W2O7)6*nH2O на морфологию катализаторов Ni/Al2O3 и каталитические свойства в ГДХ хлорбензола (ХБ). Использовали Al2O3, полученный из Al(O-i-Pr)3 и прокаленный при 600°C (обозначен А), и промышленный фирмы Engelhard (Е). Ni (6 масс.%) и ГПС (20 масс.%) наносили методом влажной пропитки из растворов Ni(NO3)2 и H2Si(W2O7)6*nH2O, прекурсоры сушили и прокаливали при 250°C, 
а затем восстанавливали Н2 при 330°C непосредственно перед испытаниями в ГДХ ХБ 
в газовой фазе (H2 12 мл/мин, ХБ 0,01 ммоль/мин) при 150 – 350°C.

| Табл. 1. Характеристики катализаторов № | Образец | SBET, м2/г | R пор, нм | V пор, см3/г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ni/Al2O3 (А) | 264 | 5.5 | 0.961 |
| 2 | Ni/Al2O3 (E) | 174 | 4.1 | 0.409 |
| 3 | Ni/ГПС/Al2O3 (А) | 241 | 6.7 | 0.817 |
| 4 | Ni/ГПС/Al2O3 (E) | 178 | 4.1 | 0.269 |

Рис. 1. Зависимость конверсии ХБ от Т, °C

SBET Ni/Al2O3 (E) ниже по сравнению с Ni/Al2O3 (А) (табл.1) и не изменяется 
при модификации ГПС. SBET Ni/Al2O3 (А) и общий объем пор снижаются при нанесении ГПС. Ni/Al2O3 (E) более активен в ГДХ, чем Ni/Al2O3 (A) (рис. 1). Модификация ГПС повышает конверсию ХБ только для Ni/Al2O3 (А): при 150°C конверсия ХБ составляет 96%. Причиной может быть увеличение среднего радиуса пор, обеспечивающее доступность активных центров для молекулы ХБ. Модификация катализатора (Е) приводит к ухудшению каталитических свойств. Вероятно, локализация Ni и ГПС проходит по-разному 
в зависимости от метода приготовления Al2O3. Установлено, что модификация ГПС улучшает каталитические свойства Ni катализатора на Al2O3, приготовленном из Al(O-i-Pr)3, и ухудшает свойства катализатора на Al2O3 фирмы Engelhard.