Окисление модельных сульфидов пероксидом водорода в присутствии гетерогенных катализаторов на основе МСМ-41

Поликарпова П.Д., Шигапова А.А., Акопян А.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, г. Москва, Россия

E-mail: polikarpova-polina@rambler.ru

В связи с тем, что сернистые соединения, присутствующие в нефтях и продуктах ее переработки, приводят к загрязнению атмосферы, отравляют катализаторы нефтепереработки, вызывают коррозию аппаратуры при добыче, транспортировке и переработки нефти, вводятся жесткие требования по содержанию серы в топливах.

Наиболее распространенный в мире способ очистки топлив от серы – гидроочистка требует существенных энерго- и капиталовложений, которые являются недоступными для небольших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), поэтому активно развиваются альтернативные способы очистки, в частности – окислительное обессеривание. Метод окислительного обессеривания основан на окислении серосодержащих соединений до сульфоксидов и сульфонов с последующим их извлечением из нефтяных фракций. В качестве катализаторов окислительного обессеривания широко используются гомогенные системы на основе солей переходных металлов, однако это не всегда целесообразно в связи с трудоемкостью, а в большинстве случаев и с отсутствием возможности регенерации таких катализаторов. Поэтому развитие получают системы на основе гетерогенных катализаторов.

В данной работе для окисления сероорганических соединений пероксидом водорода использовали катализаторы на основе мезопористого материала (МСМ-41). Был синтезирован ряд катализаторов на основе МСМ-41 с нанесенным на его поверхность оксид вольфрама в различных концентрациях. Активность полученных катализаторов была исследована на модельной смеси, содержащей дибензотиофена в декане. Реакцию окисления проводили при 4-х кратном избытке пероксида водорода (50%) по отношению к дибензотиофенов. Как видно из таблицы, приведенной ниже, содержания 1:80 оксида вольфрама по отношению к кремнию достаточно для полного окисления дибензотиофена.

| W:Si (мольн.) | 1:20 | 1:40 | 1:80 | 1:160 | 1:320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конверсия окисления ДБТ, % | 100 | 100 | 100 | 92,4 | 3,9 |

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образования и Науки РФ, ФЦП, мероприятие 1.3, Соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0173 от 26.09.2017. Уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI60717X0173.