Физико-химические и каталитические свойства нанесенной на силикагель кремневольфрамовой кислоты

Артюшевский Н.А., Коц П.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: naartsiusheuski@gmail.com

Реакция Принса используется для получения 1,3-диолов и сопряженных диенов. Традиционными катализаторами реакции являются минеральные кислоты (H2SO4, H3PO4) и некоторые кислоты Льюиса (ZrCl4, BF3, SnCl4), проявляющие низкую селективность [1]. В то же время, гетерополикислоты (ГПК) проявляют высокую активность в реакции Принса [2], однако её механизм и закономерности протекания на данном катализаторе не установлены. Это связано с многомаршрутным механизмом конверсии реагентов и с множеством форм, в которых может существовать ГПК в условиях катализа [3].

ГПК являются сильными твердыми кислотами Брёнстеда как в чистом виде, так и при нанесении на инертный носитель [2]. В ходе активации, реакции или деактивации возможно частично разложение или восстановление ГПК, делокализация протона на носитель, изменение степени гидратации и способа упаковки ГПК. Поэтому целью настоящей работы было установление взаимосвязи между каталитическими и физико-химическими свойствами нанесенной ГПК на основе кремния и вольфрама в реакции Принса. Особое внимание уделяется исследованию каталитического процесса непосредственно в режиме in situ с использованием ИК- и ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. Физико-химические свойства нанесенной ГПК исследовали также методами рентгеновской дифракции, низкотемпературной адсорбции азота, термопрограммируемой десорбции аммиака, термогравиметрии и ИК-спектроскопии молекул-зондов. Каталитические свойства исследовали в проточном и импульсном реакторах.

Показано, что ГПК является активным и селективным катализаторами для получения бутадиена в реакции Принса из формальдегида и пропилена. Установлено, что кислотность и  каталитическая активность такого катализатора зависит от степени гидратации ГПК.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-23-00094).

Литература

1. Fukui K., Toshio T., and Hisao K.. "Reaction of Propylene with Formaldehyde." Bulletin of The Japan Petroleum Institute 3 (1961): 27-32.

2. Sushkevich V. L., Ordomsky V. V., and Ivanova I. I. "Isoprene synthesis from formaldehyde and isobutene over Keggin-type heteropolyacids supported on silica." Catalysis Science & Technology 6.16 (2016): 6354-6364.

3. Misono M. "Unique acid catalysis of heteropoly compounds (heteropolyoxometalates) in the solid state." Chemical communications 13 (2001): 1141-1152