# Влияние степени окисления кобальта в Co-C композитах на каталитические свойства в гидродехлорировании хлорбензола

Клоков С.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Химический факультет, Москва

E-mail: servadklokov@gmail.com

Гидродехлорирование (ГДХ) позволяет эффективно утилизировать хлорорганические отходы без образования диоксинов и получить углеводороды для дальнейшего рецикла. Высокоактивны в этой реакции катализаторы на основе Pd и Ni; применение Co в литературе практически не исследовано. В настоящей работе изучены каталитические свойства двух систем Со-С, приготовленных разными способами, в ГДХ хлорбензола (ХБ).

Композит Co@C получали методом бесконтактной плавки Co в потоке инертного газа, содержащего углеводороды [1]. Композит Co/C получали пиролизом в инертной атмосфере опилок, пропитанных раствором Co(NO3)2. Характеристики полученных катализаторов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики Co@C и Co/C

| Образец | SBET, м2/г | Содержание Co, масс.% | Состояние Co (РФЭС) | dn, нм (ПЭМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Co@C | 62 | 85 | Co0 (96%) | 7.3 |
| Co/C | 261 | 1.36 | Co2+ (СоO) | 3.9 |

По данным ТПВ, магнитометрии и РФЭС, в образце Co@C присутствует преимущественно Co, а в Co/C – CoO. Однако, по данным ПЭМ, в образце Co@C частицы Co покрыты углеродной оболочкой, а в Co/C частицы CoO находятся в объёме углеродной матрицы. В [2] показана возможность активации Н2 на сходных системах Ni@C и Fe@C.

Каталитические свойства испытаны в парофазном ГДХ ХБ (подача H2 12 мл/мин, ХБ 0.01 ммоль/мин, 8 мг катализатора); Co/C испытывали сразу после синтеза и после 3 лет хранения на воздухе в диапазоне температур 150-350 °С. Свежеприготовленный Co/C намного эффективнее (конверсия ХБ 85-90%), чем образец Co@C (менее 40%); наименее эффективен Co/C после хранения на воздухе (менее 30%). По-видимому, после приготовления Co/C содержит некоторую долю активного CoO, способного к восстановлению в условиях реакции, однако в ходе хранения взаимодействие с углеродом приводит к потере активных частиц. Конверсия ХБ на Co@C до 300 °С лишь немного выше, чем на Co/C после хранения, несмотря на 60-кратное различие в содержании Co, в результате меньшей дисперсности частиц металла и присутствия углеродной оболочки.

[1] А.Е. Ермаков, М.А. Уймин, Е.С. Локтева и др. Журн. физ. химии 83 (2009) 1338.

[2] A.V. Erokhin, E.S. Lokteva, A.Ye. Yermakov et al. Carbon 74 (2014) 291.