Гидротермальный синтез и электрохимические свойства фосфатов KVOPO4, KVPO4F в качестве катодных материалов для металл-ионных аккумуляторов

Лучинин Н. Д.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nluchinin@gmail.com

В качестве новых перспективных катодных материалов для металл-ионных аккумуляторов выделяют класс оксофосфатов ванадия (IV) состава AVOPO4 (A = Li, Na, K) и фторидофосфатов ванадия AVPO4F (A = Li, Na, K) [1]. Гидротермальный синтез традиционно считается одним из наиболее удобных, и легко масштабируемых методов получения данных материалов.

Цель работы – гидротермальный синтез фосфатов KVOPO4 и KVPO4F, исследование их электрохимических свойств в качестве катодных материалов для металл-ионных аккумуляторов.

KVOPO4 и KVPO4F были получены гидротермальным методом синтеза в одну стадию. По данным локального рентгеноспектрального анализа определено элементное соотношение K:V:P = 1:1:1 в пределах погрешностей метода. Морфология материалов изучена методом растровой электронной микроскопии: в обоих случаях порошки представляют собой отдельные монокристаллы размером от 1 до 3 мкм.

Согласно данным рентгеновской дифракции полученные образцы KVOPO4, KVPO4F изоструктурны KTiOPO4 и однофазны. Уточненные параметры элементарной ячейки соответствуют литературным данным [2, 3].

Измерения электрохимических свойств материалов KVOPO4/С, KVPO4F/С проводили методом циклической вольтамперометриии. Показано, что материалы обладают обратимой электрохимической активностью в диапазоне потенциалов 2.5 – 4.6 В отн. Li/Li+.

Литература

[1] He G.; Huq A.; Kan W. H.; Manthiram A. Chem. Mater. 28 (2016) 1503–1512.

[2] Fedotov S. S., Khasanova N. R., Samarin A. S., Drozhzhin O. A., Batuk D., Karakulina O. M., Hadermann J., Abakumov A. M., and Antipov E. V., KTP-Type (Li,K)VPO4F: A Novel 4V Cathode Material for Li-Ion Batteries, J. Electrochem. Soc., 2016.

[3] Kuniko Chihara, Akihiro Katogi, Kei Kubota and Shinichi Komaba, KVPO4F and KVOPO4 toward 4 volt-class potassium-ion batteries, Chem. Commun., 2017,53, 5208-5211 (2017).