Синтез и исследование смешанных солей фуллерена С60 и фталоцианина ванадила или фталоцианина кобальта(II) с катионами криптанда[2.2.2.](Na+)

Андронов М.Г.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия.

E-mail: mihandronov@gmail.com

Фуллерены образуют широкий спектр комплексов донорно-акцепторного типа и ион- радикальных солей [1]. Ранее был получен ряд соединений С60 с металлокомплексами порфиринов и фталоцианинов, обладающих интересными физическими свойствами [2]. В анион-радикальных солях С60  при наличии коротких контактов между ними может образовываться сигма-связанный димер фуллерена (C60)2.

Нами синтезированы анионные соли фуллерена С60 с тетрафенилпорфиринатом (TPP) и фталоцианином (Pc) кобальта (II): [cryptand[2,2,2](Na+)]4[(C60)2(VOPc)2]•2C6H4Cl2 (1) и [cryptand[2,2,2](Na+)]3[(C60)2(CoIPc))]4C6H4Cl2 (2). Полученные соли охарактеризованы методами ИК- и электронной спектроскопии. Кристаллические структуры соединений изучены методом рентгеноструктурного анализа. Оказалось, что в 1 анион-радикал фуллерена димеризуется, образуя С-С σ-связь между фуллереновыми сферами длиной 1.7 Å. При этом в соединении 2 аналогичной связи не образуется из за пространственного разделения анион-радикалов C60 фталоцианиновой плоскостью. Образование плотноупакованных цепочек из анион-радикалов C60 в 2 приводит к сильным антиферромагнитным взаимодействиям в цепочках.

Литература

[1] Конарев Д.В., Любовская Р.Н. Донорно-акцепторные комплексы и ион-радикальные соли на основе фуллеренов // Успехи химии. 1999. №68. С. 23-44.

[2] Konarev D.V., Khasanov S.S., Lyubovskaya R.N. Fullerene complexes with coordination assemblies of metalloporphyrins and metal phtalocyanines // Coordination Chemistry Reviews. 2014. №262. p. 16-36.