Диэлектрические и нелинейно-оптические свойства

твердых растворов Ca9-xSrxYb(VO4)7

Потаенко М.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E:mail: m.potaenko@gmail.com

Сложные фосфаты и ванадаты со структурой минерала витлокита являются перспективными соединениями для получения многофункциональных материалов с сегнетоэлектрическими, нелинейно-оптическими, а в ряде случаев и люминесцентными свойствами [1]. Эта структура позволяет вводить различные одновалентные, двухвалентные и трехвалентные катионы, и различные анионы в кристаллическую решетку, заменяя исходные ионы кальция и фосфора в модельной структуре β-модификации ортофосфата кальция [2]. Такие замены приводят к изменению свойств получаемых соединений. Таким образом, существует необходимость в исследовании зависимости физико-химических свойств подобных соединений от их состава и структуры. В рамках работы методом твердофазного синтеза получены твердые растворы состава Ca9-xSrxYb(VO4)7 (х = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9) в виде мелкодисперсных порошков. Методом рентгенофазового анализа показано, что при введении катионов стронция происходит изменение параметров элементарной ячейки и наблюдается образование пальмиеритоподобной фазы совместно с витлокитоподобной. Методом генерации второй оптической гармоники (ГВГ) проведены исследования на мелкодисперсных порошкообразных образцах с размером кристаллических частиц около 3 мкм. Увеличение количества катионов стронция приводит к уменьшению величины сигнала ГВГ и уменьшению температуры фазового перехода сегнетоэлектрик-параэлектрик. При исследовании диэлектрических свойств для всех исследованных составов на зависимостях наблюдаются характерные для сегнетоэлектрического фазового перехода аномалии в виде максимума (T) и предшествующего ему по температуре максимума tg(T).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-03-00720 А.

Литература

1. Calvo C., Gopal R. The crystal Structure of Whitlockite from the Palermo Quarry. // American Mineralogist. 1975. V. 60. P. 120 – 133.

2. Лазоряк Б. И. Дизайн неорганических соединений с тетраэдрическими анионами. // Успехи химии. 1996. № 64. Т. 4. С. 307 – 325.