Катионный комплекс [FeIII(3-OMe-Sal2-trien)]+ c анионом [Fe(tdas)2]-: синтез, структура, свойства

Чайкин Д.С. 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физико-химический факультет, Москва, Россия

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E–mail: dmitriy_chaikin@mail.ru

Большой интерес в последние десятилетия вызывают полифункциональные соединения, которые сочетают в себе управляемые спин-переменные (СКО) состояния и другие физические свойства, таки как электрическая проводимость, магнитные пространственные сетки, нелинейные оптические свойства и ряд других. Свойства данных материалов открывают широкие возможности их применения в современной технике, стремящейся к миниатюризации компонент. Катионные комплексы Fe(III) с основаниями Шиффа saltrien типа, показывают выраженный СКО-переход. С целью получения соединений с необычными магнитными свойствами в нашей работе впервые использован [Fe3+(tdas)2-2]-  (tdas=1,2,5-тиадиазоло-3,4-дитиолат) в качестве аниона в сочетании с катионом [Fe(3-OMe-Sal2-trien)]+ .

В ходе выполнения работы была синтезирована соль                                                   [Fe(3-OMe-Sal2-trien)][Fe(tdas)2]СH3CN (1), подобраны условия синтеза монокристаллов, пригодных для рентгеноструктурного анализа. Кристаллы 1 имеют центросимметричную триклинную симметрию (пространственная группа P1), параметры кристаллической структуры 1 при 150К составляют: a=9.6258(6)Å, b=10.8905(9)Å, c=17.4922(9)Å, α=74.752(6)ᵒ,  β=75.013(5)ᵒ, γ=77.091(6)ᵒ, V=1685.1(2)Å3, Z=2. Структура соли слоистая, слои анионов [Fe(tdas)2]- чередуются со слоями катионов [Fe(3-MeO-sal)2trien]+ вдоль с направления, в  кристаллическую структуру также входит молекула ацетонитрила. Анионный слой состоит из центросимметричных димеров {[Fe(tdas)2]2}2- с короткими расстояниями Fe···S 2,468 Å, атом железа имеет при этом квадратно-пирамидальное окружение из атомов серы. Изучены магнитные, проводящие, ИК-спектральные свойства.

Выражаю благодарность за помощь в постановке и проведении работы ст. н. с. ИПХФ РАН, к.х.н. Спицыной Н.Г. Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. регистрации 0089-2014-0026 и Программы №1 Президиума РАН. При выполнении работы использовалась приборная база ЦКП ИПХФ РАН.