Синтез и исследование электрофизических свойств композитных материалов на основе полиэтилена и многослойных углеродных нанотрубок, модифицированных наноразмерными частицами Co и Fe-Co сплава

Голубцов Г.В.

Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

E-mail: goshillo@gmail.com

Разработка новых композиционных материалов на основе широко используемых полимеров и многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) является одним из перспективных направлений современного материаловедения. Добавление небольших количеств МУНТ, модифицированных магнитными частицами металлов, в состав композитных материалов на основе полиэтилена позволяет существенным образом улучшить их механические и электрофизические свойства. Создание подобных «тройных композитов», открывает целый спектр возможностей по получению легких и эластичных композитных материалов, эффективно экранирующих или поглощающих электромагнитное излучение. Данная работа направлена на исследование зависимостей «строение – свойства» сложных композитных материалов на основе полиэтилена и МУНТ, модифицированных наночастицами Co и Fe-Co сплава.

Предложенная в работе методика получения Co (Fe-Co)/МУНТ-ПЭ композитов за счет предварительного распределения Ti-содержащего катализатора полимеризации на поверхности Со (Fe-Co)/МУНТ позволяет получить композиты с равномерным распределением в матрице ПЭ как МУНТ, так и наночастиц Со и Fe-Co сплава [1]. Были получены композитные материалы Co (Fe-Co)/МУНТ-ПЭ с содержанием добавки (Со (Fe-Co)/МУНТ) около 10 – 15 масс. %. Общее содержание металлов в конечных композитных материалах варьировалось с 0,33 до 1,74 масс. %. Исследование структуры и морфологии исходных и Со-содержащих МУНТ проводили методом ПЭМ, in situ РФА и 59Со ЯМР, а композитов Co (Fe-Co)/МУНТ-ПЭ методами ПЭМ, ДСК. Было показано, что композитные материалы Co (Fe-Co)/МУНТ-ПЭ с высоким содержанием равномерно распределенных МУНТ и магнитных наночастиц представляют интерес для создания покрытий эффективно отражающих или поглощающих электромагнитное излучение.

Литература

[1] М.А. Казакова, Н.В. Семиколенова, Е.Ю. Коровин, и др. Метод in situ полимеризации для получения композитных материалов на основе полиэтилена, многослойных углеродных нанотрубок и наночастиц кобальта // Журнал прикладной химии. 2018, Т. 91. №. 1. С. 137-146.