Синтез и изучение свойств гидрида интерметаллического соединения Ti0,9Zr0,1Mn1,3V0,6Hx.

Опруненко А.Ю.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: oprunenko_anastasiya@mail.ru

Соединения  титана и циркония с переходными металлами с общей формулой  АВ2 с гексагональной  структурой фазы Лавеса С14 являются перспективными материалами  для стационарного и мобильного хранения водорода, в компрессорах, в металлогидридных аккумуляторах водорода. В большинстве работ, посвященных исследованию взаимодействия этих сплавов с водородом, измерения проводили методом построения Р-С-Т изотерм и термодинамические характеристики реакции водорода с исследуемыми интерметаллическими соединениями (ИМС) рассчитывались на основе уравнения Вант-Гоффа.

Целью данной работы является синтез интерметаллического соединения Ti0.9Zr0.1V0.7Mn1.4, его гидрида Ti0.9Zr0.1V0.7Mn1.4НX и изучение термодинамики процессов сорбции и десорбции водорода калориметрическими методами.

В данной работе ИМС  Ti0.9Zr0.1V0.7Mn1.4 было приготовлено сплавлением в электродуговой печи с нерасходуемым вольфрамовым электродом в атмосфере чистого аргона из чистых металлов, взятых в стехиометрических количествах. Затем сплав отжигали в запаянной кварцевой ампуле при температуре 800°С в течение 240 часов. Рентгенофазовый анализ (рентгеновский порошковый дифрактометр Thermo ARL X’TRA, Cu Kα-излучение) исходного образца показал, что Ti0.9Zr0.1V0.7Mn1.4 является однофазным ИМС, имеющим гексагональную структуру фазы Лавеса С14 (MgZn2), параметры элементарной ячейки a=4.917(3)Ǻ, c=8.49(3)Ǻ, V=177,76Ǻ3. Согласно проведенным измерениям образец Ti0.9Zr0.1V0.7Mn1.4 поглотил водород с образованием гидридной фазы  состава Ti0.9Zr0.1V0.7Mn1.4H3 при температуре 22°С и давлении водорода 50 атм.

Схема калориметрической установки и методика выполнения измерений приведены в работе [1]. Были получены зависимости P-C и H-C для реакции абсорбции и десорбции водорода при 60°С.

Литература

[1] E.Yu.Anikina, V.N.Verbetsky. J. Alloys Compd, 2002, V.330-332, pp.45-7.