Влияние моно- и биметаллических кластеров PtOx/PdOy на сенсорные свойства нанокристаллического SnO2 при детектировании CO

Кутуков П.С.

Московский государственный университет, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: spamflame@mail.ru

Нанокристаллический диоксид олова широко используется в качестве рабочего материала полупроводниковых газовых сенсоров, что обусловлено его чувствительностью к состоянию поверхности и уникальными адсорбционными свойствами последней. Для увеличения чувствительности и селективности материала применяют модифицирование благородными металлами. Интерес к биметаллическим нанокомпозитам на основе SnO2 обусловлен ожиданием синергетического эффекта.

В настоящей работе проведён синтез нанокристаллического диоксида олова методами химического осаждения из раствора и пиролиза в пламени. Фазовый состав полученного материала был подтверждён методом рентгеновской дифракции; была определена его удельная площадь поверхности методом низкотемпературной адсорбции азота. На основе полученных образцов методом пропитки были синтезированы монометаллические нанокомпозиты SnO2/Pt, SnO2/Pd (1 wt.% M) и биметаллический нанокомпозит SnO2/PtPd (0.5 wt.% Pd + 0.5 wt.% Pt). В качестве прекурсоров металлов использовались их ацетилацетонаты. Распределение модификаторов по поверхности образцов было исследовано методами ПЭМ ВР и ЛРСА с построением карт распределения элементов. Степени окисления модификаторов были определены методом РФЭС, было установлено, что образцы содержат частично окисленные кластеры PtOx и PdOy. Хемосорбция кислорода на поверхности образцов и влияние модификаторов на способность к восстановлению оксида водородом были изучены методом ТПВ-H2. Относительное содержание гидроксильных групп и адсорбированной воды на поверхности образцов были определены методом ИКСФП.

Сенсорные свойства полученных нанокомпозитов по отношению с 6,7 ppm CO в сухом и влажном воздухе были изучены методом in situ измерения электропроводности. Были рассчитаны и сопоставлены величины сенсорного сигнала биметаллических и монометаллических образцов. Было выявлено существенное отличие в характере изменения проводимости образцов, содержащих платину – инверсия сенсорного сигнала. На основе имеющихся экспериментальных данных было сделано предположение о природе данного эффекта.