Роль состава стекла в образовании наночастиц золота (AuNPs) в стеклах K2O-PbO-SiO2   Каралаш С.A., Краснобров В.Д.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sergei-karalash@mail.ru

Хотя тройная система силикатных стекол К2О-PbO-SiO2 хорошо известна и коммерчески доступна, ее структурная модель еще не разработана. В настоящее время бинарная система PbO-SiO2 рассматривается как система двух стеклообразователей, где каркас [SiO4] непрерывно заменяется каркасом из пирамид [PbOx] (x=3-4). Оксид калия является модификатором, который разрушает каркас диоксида кремния при более низком содержании свинца, чем в бинарной системе. С целью изучения зависимости образования AuNPs от состава стекла нами была синтезирована серия стекол с различным содержанием компонентов. Для варки стекла была составлена шихта на основе K2CO3, Pb3O4, SiO2, KNO3, в которую было добавлено 0,05% SnO2 (сверх массы шихты). Золото вводилось в шихту в виде H[AuCl4]. Стекла варили в электропечи при температуре 1500-15500С. По данным ICP-MS анализа количество золота в стекле в 1,85-3,28 раз меньше чем в исходной шихте. Это объясняем тем, что часть золота в процессе варки улетучилась. Было показано, что цвет стекол с различным содержанием свинца (10-40% PbO) изменяется от красного до красновато-коричневого. Образование AuNPs в стекле, содержащем 40% PbO, происходит спонтанно без дополнительной термообработки (самонаведение). Мы объясняем это структурными изменениями в стеклофазе. В высокосвинцовых стеклах пик плазмонного резонанса смещается в низкочастотную область при продолжительном наведении или повышении температуры, тогда как в стеклах с содержанием PbO до 30% (масса) такая же термообработка приводит к батохромному сдвигу плазмона AuNPs. Так, при нагревании стекла содержащего 40% PbO (600°C, 1ч) полоса плазмонного резонанса составляет 538 нм. После термообработки при 750 ° С в течение 2 часов происходят сдвиг частоты плазмонного резонанса до 514 нм.                                                                   
	Таким образом нами показано, что размер AuNPs определяется содержанием свинца в стеклофазе, то есть окраска стекла напрямую зависит как от состава, как и от условий термообработки.