Влияние замещений ванадия на марганец на электрохимические свойства катодного материала для натрий-ионных аккумуляторов Na3V2(PO4)3

Захаркин М.В.1,2

1 Московский Государственный Университет, Москва, Россия

2 Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

E-mail: maksim.zakharkin@skolkovotech.ru

В настоящее время в области хранения энергии электросетей активно предпринимаются попытки внедрения технологии натрий-ионных аккумуляторов [1], которые продолжают привлекать всё большее внимание исследователей благодаря возможности превзойти характеристики литий-ионных аккумуляторов. Помимо этого, широкая распространённость натрия в природе и отсутствие необходимости использования дорогих медных токосъёмников позволяет снизить стоимость аккумуляторов.

Рис. 1 Гальваностатический заряд-разряд Na4MnV(PO4)3 на скорости C/10

Одним из перспективных катодных материалов является Na3V2(PO4)3 со структурой NASICON, демонстрирующий обратимую ёмкость 110 мАч/г на высоких токах заряда и разряда в течение десятков тысяч циклов с малой потерей ёмкости [2], а также двухфазное плато на 3.4 В отн. Na/Na+, соотвествующее редокс-переходу V4+/V3+. В данной работе V3+ был замещён на Mn2+, что привело к появлению дополнительных высоковольтных плато на заряде и изменению режима работы материала с двухфазного на однофазный механизм.

Литература

- Deng, J. et al. Sodium-Ion Batteries: From Academic Research to Practical Commercialization // Advanced Energy Mater. 2017, 1701428

- Saravanan, K. et al. The First Report on Excellent Cycling Stability and Superior Rate Capability of Na3V2(PO4)3 for Sodium Ion Batteries // Advanced Energy Mater. 2013, 3, 444–450