Синтез и каталитические свойства нанокомпозита CuI-PPy

Конаков А. О.
МГУ имени М. В. Ломоносова, ФФФХИ, Москва, Россия

ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия

E–mail: artjom7777@gmail.com

Одной из сфер применения PPy композитов является катализ. Система Cu+/PPy является малоизученной, однако, соединения одновалентной меди, нанесенные на носитель, применяются, например, для дегидрогалогенирования алканов [1]. Система Cu+/PPy, используемая в качестве катализатора, обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными. Во первых, данный композит сохраняет каталитическую активность от цикла к циклу, во вторых, повышает преимущественно выход монохлорпроизводных, что является очень важным для технологического процесса. Тем не менее, данных по этой системе крайне мало [2].

Целью этой работы было изучение возможности получения каталитически активных нанокомпозитов CuI-PPy коллоидным способом. Получение нанокомпозитов проводили из модельных растворов, содержащих CuSO4, KI и пиррол при ультразвуковой обработке в течении 4 часов при 50°С. В результате синтеза был получен порошок черного цвета. По данным СЭМ порошок представляет собой гетерогенную систему, состоящую из полипиррольных глобул размером в среднем 250 нм и кристаллических образований размером порядка 0,5-1 мкм. Методом XRD показано, что CuI в образце имеет кристаллическую решетку ГЦК-типа, соответствующую маршиту. Проведение реакции дегидрогалогенирования декана в присутствии этилового спирта в трех циклах каталитического эксперимента с одним и тем же образцом катализатора показывает сохранение каталитической активности.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Е. В. Золотухиной.

Литература

- Smirnov V. V., Levitskii M. M., Tarkhanova I. G., Nevskaya S. M., Golubeva E. N. Catalytic Acti-vity of Polymetalorganosiloxanes Supported on Silica in the Metathesis of a C-Cl Bond. // Kin. Cat. 2001. T- 42. - №. 4. – С. 506-510.

- Золотухина Е. В., Воротынцев М. А., Безверхий И., Тарханова И. Г. Новый метод синтеза композиционных материалов для гидрогалогенирования CCl4 // Российский конгресс «Роскатализ», 3-7 октября 2011, Москва, сборник тезисов Т. 2. С. 140.